Influência do tempo de fotopolimerização na sorção e solubilidade das resinas compostas

Luana Louise Goulart(PIBIC/Unioeste/PRPPG), Luis Alberto Formighieri, Veridiana Camillot, Julio Katuhide Ueda(Orientador), e-mail: julioueda07@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/Cascavel-PR

Grande área e área: Ciências da Saúde - Odontologia

Palavras-chave: Resina composta, sorção, solubilidade.

Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tempo de fotopolimerização da resina composta nas propriedades de sorção e solubilidade do material. A resina composta utilizada foi a Z350, cor A2B, avaliados em quatro diferentes tempos de fotopolimerização (10s, 20s, 40s e 60s). Foram confeccionados cinco discos de resina composta por grupo (n=5), de 8mm x 1mm, preparados de acordo com ISO 4049. A sorção de água e a solubilidade foram calculadas usando as fórmulas promovidas pela ISO 4049. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) onde o tempo de 40s e 60s de polimerização mostraram os menores valores de sorção. Em relação à solubilidade, não houve diferenças estatisticamente significante entre os grupos. Diante dos dados obtidos pode-se concluir que o tempo de polimerização de 40s deve ser respeitado para a manutenção das propriedades da resina.

Introdução

Uma alta conversão das duplas ligações de carbono em simples resulta em uma resina de melhor propriedade mecânica, em termos de dureza, módulo de elasticidade, resistência à fratura, resistência à tração e resistência ao desgaste. No entanto, estas propriedades mecânicas dependem do tipo de cadeia polimérica e densidade de ligações cruzadas formadas durante o processo de polimerização .

Quando um solvente entra na rede do polímero, ele causa uma expansão da estrutura, facilita a extração de monômeros que não reagiram e promove a dissolução das cadeias de polímero linear . Essa expansão é facilitada quando a densidade de ligações cruzadas é baixa. Assim, polímeros com alta densidade de ligações cruzadas são mais resistentes à degradação devido a maior limitação do espaço e possíveis caminhos para a difusão do permeantes na estrutura do polímero . Quanto mais reticulado um polímero é, menor a sua sorção e solubilidade e, portanto, tornando-o um polímero de melhores propriedades.

Neste contexto, o tempo fotopolimerização e o aparelho que promove esta polimerização são essenciais para o sucesso das restaurações adesivas. Fontes de luz LED parece ser uma tecnologia promissora para polimerização de materiais resinosos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da fonte de luz LED X tempo de fotopolimerização sobre as propriedades de sorção e solubilidade do material armazenado em uma solução de etanol/água (75%/25%). A hipótese testada foi que o tempo de polimerização não influencia na sorção e solubilidade do material. Os tempos de polimerização investigados foram 10s, 20s, 40s e 60s.

Materiais e Métodos

Para a realização deste trabalho foram confeccionados vinte discos de resina composta (Z350, cor A2B, 3M ESPE) com uma estrutura metálica, de 8 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, preparados de acordo com a ISO 4049. Os espécimes foram divididos em 4 grupos (n=5) de acordo com o tempo de polimerização de 10s, 20s, 40s e 60s, utilizando uma unidade fotopolimerizadora de luz led (Poly Wireless, Kavo, Joinvile, SC, Brasil), com sua ponta em contato com a lamínula de vidro, a fim de alcançar máxima irradiação.

Na sequencia a forma de se medir a sorção e a solubilidade foram executadas seguindo as orientações da ISO 4049.

Após a obtenção dos resultados, os dados foram analisados estaticamente por ANOVA, a um nível de significância de 5%, com o objetivo de testar o efeito dos grupos.

Resultados e Discussão

As médias e desvios padrão dos valores de sorção e solubilidade podem ser vistos, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Média dos valores e desvio padrão da sorção de água

| Grupo | Wsp (μg/mm3) (média ± SD) |
| --- | --- |
| 1- Fotopolimerização por 10s | 18.01 ± 1.66a |
| 2- Fotopolimerização por 20s | 17.84 ± 4.86a |
| 3- Fotopolimerização por 40s | 11.03 ± 2.28b |
| 4- Fotopolimerização por 60s | 10.71 ± 0.52b |
| Letras minúsculas diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0.05) |  |

Tabela 2: Média dos valores e desvio padrão da solubilidade em água

| Grupo | Wsl (μg/mm3) (média ± SD) |
| --- | --- |
| 1- Fotopolimerização por 10s | 6.67 ± 7.89 |
| 2- Fotopolimerização por 20s | 4.48 ± 6.88 |
| 3- Fotopolimerização por 40s | -1.14 ± 3.81 |
| 4- Fotopolimerização por 60s | - 1.49 ± 2.90 |
| Não houve diferenças estatisticamente significantes (p<0.05) |  |

A longevidade e o sucesso clínico das restaurações dependem diretamente de uma adequada polimerização, produzindo uma resina composta de maior dureza e resistência e menor desintegração e absorção de líquidos, levando à maior durabilidade da restauração.

Sorção e solubilidade são medidas indiretas do grau de polimerização de polímeros, e estão relacionados com a química e estrutura das redes destes polímeros o que irá determinar a extensão à qual o material irá ser afetado pelo meio aquoso circundante. Características químicas importantes incluem hidrofilicidade do polímero e as diferenças de parâmetros de solubilidade entre o polímero e o solvente . Parâmetros estruturais incluem a densidade e a porosidade da rede de ligação cruzada . Estas propriedades também podem ser influenciadas pela quantidade e tipo de partículas inorgânicas presentes no material .

De acordo com os presentes resultados, a sorção mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, onde um maior tempo de polimerização (40s e 60s) levou a uma menor incorporação do solvente no compósito. Compósitos ativados por mais tempo, geralmente apresentam um maior grau de conversão de monómeros em polímeros , e, consequentemente, um maior grau de entrelaçamento das cadeias lineares, conduzindo a valores mais baixos de sorção . Isso ocorre porque um número maior de radicais livres será formado em virtude da excitação da canforoquinona, o que aumenta diretamente a união dos monômeros e a formação das cadeias moleculares longas. Este maior grau de conversão forma menos locais hidrofílicos no material, ou seja, uma baixa afinidade química do polímero com o solvente (há menor quantidade de monómeros que não reagiram) e também menos espaço disponível para a penetração do solvente entre as cadeias de polímero (mais ligação cruzada), levando a uma menor sorção.

O experimento realizado comprovou que as resinas expostas a um maior tempo de fotopolimerização apresentam menor sorção de água. Na cavidade bucal isso é de extrema importância, visto que o meio está sempre úmido devido à saliva. Logo, o cirurgião dentista deve expor a resina à um tempo entre 40s e 60s de fotopolimerização para que a restauração tenha maior durabilidade, pois a sorção de líquidos vai deteriorando a resina com o decorrer do tempo.

Em relação à solubilidade não houve diferenças estatisticamente significante, apesar do seu aumento com a diminuição do tempo de polimerização. Mesmo assim, para a solubilidade, um tempo de polimerização de 40s seria necessário para proporcionar melhores propriedades para a resina avaliada. Resultado semelhante foi encontrado na literatura e explicações para esse fato se devem a fatores como ao curto período de armazenamento no solvente, que foi de 7 dias, podendo não ter sido suficiente para evidenciar alguma diferença existente. Cada resina tem um período distinto para absorção de líquidos, de forma que esse tempo curto de armazenamento em álcool/água pode ter sido insuficiente para modificar as propriedades do material investigado. Talvez tempos mais longos onde o solvente pudesse ultrapassar a camada superficial da resina mais polimerizada sejam necessários para se encontrar diferenças.

Conclusão

Concluiu-se que o tempo de polimerização de 40s deve ser respeitado para a manutenção das propriedades da resina, ou seja, tempo de fotopolimerização adequado significa qualidade e durabilidade da restauração.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio da UNIOESTE por possibilitar o estudo experimental e disponibilizar o programa de iniciação científica.

Referências

Albuquerque, P. P., A. D. Moreira, R. R. Moraes, L. M. Cavalcante & L. F. Schneider. (2013). Color stability, conversion, water sorption and solubility of dental composites formulated with different photoinitiator systems. J Dent, 41 Suppl 3, e67-72.

Castro, F. L., B. B. Campos, K. F. Bruno & R. V. Reges. (2013). Temperature and curing time affect composite sorption and solubility. J Appl Oral Sci, 21, 157-62.

Ferracane, J. L. (2006). Hygroscopic and hydrolytic effects in dental polymer networks. Dent Mater, 22, 211-22.

Witzel, M. F., F. C. Calheiros, F. Goncalves, Y. Kawano & R. R. Braga. (2005). Influence of photoactivation method on conversion, mechanical properties, degradation in ethanol and contraction stress of resin-based materials. J Dent, 33, 773-9.

Yap, A. U., M. S. Soh, T. T. Han & K. S. Siow. (2004). Influence of curing lights and modes on cross-link density of dental composites. Oper Dent, 29, 410-5.