Influência da relação água/aglomerante e da proporção de sílica ativa na resistência abrasiva de concretos de alta resistência

Muryel Correia de Carvalho Poliszuk(Outros-Unioeste), Vinícius Grolli, Pétterson Vinícius Pramiu), Giovanna Patrícia Gava Oyamada, Rogério Luis Rizzi(Orientador), e-mail: rogeriorizzi@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas/Cascavel-PR

Grande área e área: Engenharias - Engenharia Civil

Palavras-chave: Desgaste abrasivo, Concreto de alta resistência.

Resumo

Este trabalho avalia a resistência abrasiva de concretos de alta resistência (CAR), dosados com diferentes relações água/aglomerante e proporções de sílica ativa. Estas atividades foram realizadas durante o desenvolvimento do projeto denominado “Simulação de efeitos erosivos no vertedouro da barragem de Itaipu”, realizado em parceria com o CEASB/PTI e Unioeste. Foi analisada a influência de três diferentes relações água/aglomerante e três diferentes teores de sílica ativa, sobre a resistência abrasiva do concreto. Além de quantificar a perda de massa e a profundidade de desgaste devido à abrasão nestes concretos segundo a norma ASTM C1138M (1997), os resultados experimentais de perda de massa foram ajustados a uma formulação não linear para modelar matematicamente o desgaste abrasivo em concreto.

Introdução

Construído com a finalidade de auxiliar no controle de excedentes no reservatório, o vertedouro da Usina de Itaipu dispõe de três calhas de concreto e quatorze comportas, que quando abertas simultaneamente deixam extravasar um volume grande de água a uma alta velocidade, desgastando a superfície da calha. Ao perceber a evolução desse desgaste, ações de reparo, manutenção e levantamentos para quantificação destes efeitos são necessárias com intuito de evitar maiores danos estruturais e prejuízos para a estrutura que foi projetada para suportar uma vazão máxima de aproximadamente 62 milhões de litros por segundo.

Neste trabalho é focado o estudo da influência de três diferentes relações água/aglomerante (a/aglo) e três diferentes teores de sílica ativa (SA), sobre a resistência abrasiva de concretos dosados semelhantemente àquelas presentes na calha esquerda do vertedouro da Usina Hidroelétrica de Itaipu.

Materiais e Métodos

Os concretos avaliados foram produzidos no Laboratório de Estruturas e Materiais de Engenharia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Cascavel. Visando verificar a resistência das estruturas de concreto aos efeitos abrasivos, empregou-se o ensaio de abrasão conforme sugerido pela norma ASTM 1138/1997. Os ensaios realizados buscaram obter os valores referentes à perda de massa, perda de volume e profundidade de desgaste dos corpos de prova (30x10cm) de concretos obtidos em intervalos de 12 horas, até finalizar o ensaio com 120 horas.

Para realização dos ensaios, foram confeccionadas cinco misturas de concreto (ver Tabela 1) as quais visavam verificar a variação da resistência dos concretos alterando em sua composição o teor de sílica ativa e a relação água/aglomerante. Para cada dosagem de concreto foram confeccionados três corpos de prova de 30x10cm para os ensaios de desgaste à abrasão (ASTM 1138, 1997), dois corpos de prova de 15x30cm para determinação da resistência à tração por compressão diametral (ABNT NBR 7222, 2010) e outros 10 corpos de prova de 10x20cm para determinação do índice de vazios (ABNT NBR 9778, 2005) e resistência à compressão aos 28 dias (ABNT NBR 5739, 2007).

Tabela 1 – Proporções dos concretos utilizados para os ensaios de abrasão.

| Identificação do concreto | Consumo de materiais por metro cúbico de concreto |
| --- | --- |
|  | Cimento (kg) | Sílica Ativa (kg) | Areia Natural (kg) | Areia artificial (kg) | Brita 1 (kg) | Água (L) |
| CP V-ARI SA 0% a/aglo = 0,35 | 563,0 | 0 | 467,29 | 219,57 | 1069,70 | 197,05 |
| CP V-ARI SA 0% a/aglo = 0,45 | 438,2 | 0 | 556,53 | 258,54 | 1064,85 | 197,19 |
| CP V-ARI SA 8% a/aglo = 0,45 | 403,16 | 25,77 | 556,53 | 258,54 | 1064,85 | 197,19 |
| CP V-ARI SA 15% a/aglo = 0,45 | 372,48 | 48,33 | 556,53 | 258,54 | 1064,85 | 197,19 |
| CP V-ARI SA 0% a/aglo = 0,55 | 357,43 | 0 | 604,06 | 285,94 | 1065,14 | 196,59 |

Resultados e Discussão

A Tabela 2 fornece os resultados de perda de massa após 120 horas de ensaio, assim como demais propriedades dos concretos. A Figura 1 mostra que o concreto com relação água/aglomerante igual a 0,55 foi o que apresentou maior perda de massa devido ao desgaste abrasivo, enquanto que o de relação 0,35 apresentou a menor perda de massa. Isto pode estar relacionado à redução da resistência à compressão axial quando do acréscimo da relação água/aglomerante.

Os concretos com relação água/aglomerante igual a 0,45 que tiveram diferentes teores de sílica ativa em sua composição apresentaram um valor de perda de massa e de velocidade máxima de perda de massa semelhantes, como apresentado na Figura 1. Embora o aumento da proporção de sílica ativa na composição do concreto tenha reduzido o índice de vazios e elevado os respectivos valores de resistência à compressão, a adição de sílica ativa, nos teores estudados, não contribuiu para o aumento da resistência abrasiva dos concretos. A Tabela 2 mostra profundidades de desgaste entre 8,42 e 8,58mm para as proporções de sílica ativa entre 0 e 15%. Estes resultados são semelhantes aos relatados por Yen et all. (2007) que avaliaram a influência de adições pozolânicas de cinza volante (classe F) na resistência abrasiva de concretos de elevadas resistências.

Tabela 2 – Propriedades determinadas aos 28 dias nos concretos estudados.

| Identificação do concreto | Propriedades |
| --- | --- |
|  | Profundidade desgaste (mm) | Resistência Compressão (MPa) | Resistência Tração (MPa) | Absorção (%) | Índice Vazios (%) |
| CP V-ARI SA 0% a/aglo = 0,35 | 6,74 | 67,9 | 4,4 | 5,40 | 12,73 |
| CP V-ARI SA 0% a/aglo = 0,45 | 8,42 | 59,1 | 4,1 | 5,21 | 12,53 |
| CP V-ARI SA 8% a/aglo = 0,45 | 8,48 | 61,9 | 4,0 | 4,96 | 11,93 |
| CP V-ARI SA 15% a/aglo = 0,45 | 8,58 | 68,1 | 5,0 | 4,98 | 11,76 |
| CP V-ARI SA 0% a/aglo = 0,55 | 12,31 | 56,8 | 3,3 | 4,78 | 11,54 |

Figura 1 – Perda de massa com o tempo e velocidade perda de massa dos concretos estudados.

Conclusões

Os resultados obtidos indicam a influência da variação da relação água-aglomerante e adição de sílica ativa na resistência abrasiva do concreto. A relação água/aglomerante é um fator relevante na resistência abrasiva do concreto, estando diretamente relacionada à resistência à compressão axial. Por outro lado, adições pozolânicas como sílica ativa, que além de reduzirem o calor de hidratação durante a cura do concreto, também contribuem para aumento da resistência à compressão axial, não influenciaram diretamente na redução da perda de massa por abrasão dentro do intervalo percentual (0%-15%) avaliado.

Agradecimentos

Ao CEASB/PTI/ITAIPU pelo financiamento do Projeto e à Unioeste pela disponibilidade de espaço físico e infraestrutura.

Referências

American Society for Testing and Materials - ASTM. Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete. ASTM - C1138, 1997.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7222: Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2010.

_____. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2005.

_____. NBR 5739: Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2007.

Tsong Yen, Tsao-Hua Hsu, Yu-Wen Liu, Shin-Ho Chen. Influence of class F fly ash on the abrasion–erosion resistance of high-strength concrete, Construction and Building Materials, Volume 21, Issue 2, February 2007, Pages 458-463.