Avaliação do efeito da compactação e do pH em membranas poliméricas confeccionadas a partir da técnica de inversão de fases

Fábio Augusto Leite (PIBIC/Fundação Araucária/UNIOESTE), Leila Denise Fiorentin(Orientador) e-mail: leiladeniseff@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo-PR

Grande área e área: Engenharias - Engenharia Química

Palavras-chave: membrana polimérica, efluente sintético, separação por membrana.

Resumo

O tratamento de efluentes por separação por membrana (PSM) é uma das alternativas mais modernas e fundamenta-se nas diferenças de tamanhos das moléculas que compõem uma solução a ser tratada, produzindo duas fases, sendo a primeira concentrada com os contaminantes do efluente e uma segunda, e em maior volume, uma fase pobre em contaminantes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é realizar o tratamento de soluções sintéticas de tingimento da pele de peixe, utilizando o método PSM. As membranas foram confeccionadas utilizando a técnica de espalhamento da solução polimérica, pelo método de inversão de fases. Variou-se a concentração dos polímeros polissulfona (PSU) e polietersulfona (PES) entre 0 e 16,5%, associados adição de 3% de um cloreto (NaCl, KCl e CaCl2). Caracterizou-se as membranas, determinando raio médio de poro e pressão de operação. Todas as membranas possuíram tamanho de poro entre 50 e 51 Å. Determinou-se a permeabilidade hidráulica com água Mili-Q (JH2O). A membrana composta por 16,4% de PSU, 5% de PES e 3% NaCl, foi a que se destacou nas análises por originar bons fluxos em uma moderada pressão. Por fim, estudou-se o efeito da variação do pH no JH2O, e determinou-se que as membranas possuem majoritariamente um aumento do fluxo em pH ácido.

Introdução

Uma possível solução para o tratamento de efluentes é a aplicação dos PSM, ou também chamados processos de separação por membranas, o qual é empregado na purificação de efluentes contaminados originando água potável ou ainda, águas para reuso. Membranas estão sendo amplamente empregadas em processos de remoção de poluidores solúveis e ainda, na separação de sólidos imersos em líquidos. O emprego deste tratamento vem sendo impulsionado pelo aumento da rigidez das legislações ambientais, estabelecidas por governos (KIM, Et. al, 2009). Dentre os vários tipos de membranas, tem-se as de microfiltração que possuem poros que variam de 0,1-10 µm, sendo que a filtração ocorre devido ao diferencial de pressão que existe entre as faces da membrana (HABERT, Et. al., 2006).

Segundo Habert, (2006), as membranas de microfiltração e ultrafiltração aplicadas em purificações de efluentes, substituem processos, como a decantação de maneira muito mais eficiente, promovendo separações mais seletivas e em menor tempo. Entretanto este processo de tratamento com PSM, exige um maior custo de implementação segundo Pelegrin, (2004). Desta forma, processos de otimização do tratamento desses efluentes em modelos menores e empregando efluentes sintéticos são sempre necessários antes da instalação dos módulos de tratamento, além da completa caracterização das membranas empregadas.

Materiais e Métodos

Preparo das soluções poliméricas

Adicionou-se em um erlenmeyer os cloretos e os polímeros (polissulfona e polietersulfona) nas concentrações desejadas completando-se o volume com o solvente N’-N Dimetilformamida. O recipiente foi vedado e colocado sob agitação magnética com temperatura na faixa de 32-36ºC, até completa dissolução. Em seguida, a solução permaneceu em repouso por 48 horas à temperatura ambiente.

A solução foi espalhada em uma folha de poliéster-polipropileno sobre uma placa de vidro e imerso em um banho de água Mili-Q por 4 horas. Em seguida foi seco durante 48 horas em temperatura ambiente.

Módulo de Filtração e planejamento experimental

O módulo de filtração possui uma placa perfurada para suporte da membrana e a força motriz é fornecida por um cilindro de nitrogênio. As composições das membranas estão dispostas na Tabela 1.

| Tabela 1 – Composição das membranas poliméricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  |
| Composição (%) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| PSU | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  |
| PES | - |  | 5 |  | - |  | 5 |  | - |  |
| KCl | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  |
| NaCl | - |  | - |  | 3 |  | 3 |  | - |  |
| CaCl2 | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  |
| Cada solução polimérica, gerou duas membranas, a duplicata “a” e “b” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pressão de operação (POP), permeabilidade Hidráulica e efeito do pH

Primeiramente compactou-se as membranas com água mili-Q, na pressão de 1 bar, por 2 h. Logo após, com a célula cheia de água, a pressão foi aumentada gradativamente na célula iniciando em 1 bar até que a pressão origina-se um fluxo (JH2O) que fosse inferior ou igual ao gerado pela pressão anterior, a está identificando-se como a POP (pressão que mais gerou fluxo). E estudou-se os fluxos na POP com soluções de água com pH corrigidos em 10 e 3, determinando os fluxos (J).

Passagem de Solução de albumina bovina (BSA) e Limpeza da Membrana

Realizou-se a passagem da solução de BSA da mesma forma que da água Mili-Q, entretanto empregando a POP. O permeado de cada membrana teve sua concentração determinado através de análises por espectrofotômetro, e por vias matemáticas, determinou-se os raios médio aparentes das membranas, em seguida as membranas foram limpas, por meio do processo na POP de passagem de 0,5 h de água Mili-Q, sendo sucedido por 1 h de NaOH a 5% e novamente 0,5 h de água Mili-Q, sendo que em seguida determinou-se o JH2O na POP, para comparação do efeito da limpeza, com o JH2O obtido anteriormente.

Resultados e Discussão

Todas as membranas foram compactadas, e após estes processos foram submetidas aos experimentos de caracterização, os resultados são demonstrados na Tabela 2.

| Tabela 2 – Resultados obtidos para as análises realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  |
| Duplicatas | A | B |  | A |  | B |  | A |  | B |  | A |  | B |  | A |  | B |  |
| POP (bar) | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Tempo-EST. (h) | 1,13 | 1,13 |  | 2,00 |  | 2,12 |  | 2,12 |  | 2,12 |  | 1,12 |  | 1,58 |  | 1,08 |  | 1,08 |  |
| J Agua Mili-Q (Kg/m²h) | 64,23 | 76,13 |  | 29,64 |  | 30,62 |  | 29,45 |  | 28,42 |  | 1,27 |  | 44,27 |  | 113,32 |  | 121,56 |  |
| ΔJ (%) | 15,63 |  |  | 3,20 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 97,13 |  |  |  | 6,78 |  |  |  |
| JSolução - BSA (Kg/m²h) | 15,07 |  | 26,42 |  | 3,84 |  | 12,76 |  | 16,48 |  | 18,85 |  | 1,84 |  | 2,73 |  | 14,20 |  | 16,93 |
| [BSA] (ppm) | 127,6 |  | 124,6 |  | 131,1 |  | 129,2 |  | 123,3 |  | 123,3 |  | 129,2 |  | 129,2 |  | 127,6 |  | 126 |
| Raio Médio Aparente (Å) | 50,80 |  | 50,48 |  | 51,18 |  | 50,98 |  | 50,34 |  | 50,34 |  | 50,98 |  | 50,98 |  | 50,80 |  | 50,63 |
| J pH=3,0 (Kg/m²h) | 37,29 |  | 56,93 |  | 6,14 |  | 26,81 |  | 26,25 |  | 42,30 |  | - |  | 1,04 |  | 194,0 |  | 121,8 |
| J pH=10,0 (Kg/m²h) | 31,31 |  | 50,06 |  | 2,61 |  | 19,19 |  | 26,25 |  | 32,47 |  | - |  | 0,66 |  | 193,3 |  | 120,0 |

Todas as membranas geraram fluxo após a compactação, e seus fluxos estáveis na POP são demonstrados na Tabela 2, sendo que a diferença entre as duplicatas, também demonstradas na Tabela 2 são menores de 7%, para as membranas originadas das soluções M2, M3 e M5, por sua vez as membranas M1 apresentaram diferenças moderada baixa, e a membrana M4 demonstrou não conseguir reproduzir uma estrutura uniforme, uma vez que entre as duplicatas a diferença foi cerca de 97%. A membrana M4, duplicata “A”, demonstrou não gerar fluxos nos demais testes, tais resultados para as membranas M4 podem estar atreladas com um efeito de rearranjo estrutural dos polímeros e NaCl que a compõem, quando submetidas a pressões ou superiores a atmosférica.

As membranas tiveram seu raio médio aparente na faixa de 50 a 51Å, sendo classificadas como membranas de ultrafiltração (HABERT, Et. al., 2006). As membranas majoritariamente aumentaram seu fluxo com água MilI-Q quando essa possuía pH’s mais ácidos.

Conclusões

Neste projeto verificou-se que todas as membranas estudadas são de ultrafiltração. As membranas são beneficiadas por pH mais ácidos, em termos de fluxo, e que as membranas possuem eficácia na geração de fluxo com água mili-Q, sendo indicado continuar o estudo com efluentes sintéticos. A membrana que mais se destacou em termo de JH2O e POP, foi a membrana composta por 16,4% de PSU, 5% de PES e 3% NaCl, que apresentou os melhores resultados.

Agradecimentos

Agradecemos ao PIBIC Fundação Araucária/Unioeste pelo apoio no trabalho apresentado.

Referências

KIM, Eun-SIK, Et. Al. “Preparation and characterizarion of polyamide thin-film composite (TFC) membranes on plasma-modified polyvinylidene fluoride (PVDF)”. Journal of membrane Science. 2009.

HABERT, A. C.; BORGES, C. P., NÓBREGA, R. Processos de sepração com membranas. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006, 2ª Ed.

PELEGRIN, Dariane Castellanos. “Microfiltração Tangencial de Efluente”. Florianópolis, s.n., 2004. 3.