Remoção de Clorpirifós de águas contaminadas por adsorventes de casca de mandioca modificados quimicamente

Alisson Junior Miola (PIBIC/CNPq/Unioeste), Daniel Schwantes, Gustavo Ferreira Coelho, Eduardo Ariel Volz Leismannn, Affonso Celso Gonçalves Jr. (Orientador), e-mail: affonso133@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Agrárias Marechal Cândido Rondon, PR

Grande área e área: Ciências Agrárias- Agronomia

Palavras-chave: Adsorventes modificados, agrotóxicos, contaminação hídrica.

Resumo

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o uso de adsorventes modificados com soluções de H2O2, H2SO4 e NaOH, obtidos a partir da cascas de raízes de mandioca, visando a remoção de clorpirifós de águas. Foram conduzidos estudos visando avaliar o efeito da massa adsorvente, pH das soluções contaminadas e cinética de adsorção. Os adsorventes modificados foram acrescidos das soluções contaminadas com clorpirifós, sendo retiradas alíquotas para determinação das concentrações remanescentes de clorpirifós por GC-ECD. Os resultados obtidos foram linearizados pelos modelos matemáticos lineares de pseudoprimeira-ordem, pseudossegunda-ordem, Elovich, difusão intrapartícula, Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich. Os adsorventes modificados apresentaram maior capacidade de remoção de clorpirifós, sendo que os resultados ainda sugerem a ocorrência de adsorção química.

Introdução

Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2011, o mercado brasileiro de agrotóxicos já era o maior do mundo, representando 16% do mercado mundial.  Uma vez liberados ao meio ambiente resistem física, biológica, química e fotoquimicamente a processos de degradação e, portanto apresentam alta persistência no ambiente (Mrema et al. 2013).

O pesticida clorpirifós causa mal formação de ossos em fetos, o que aumenta a consciência dos riscos genéticos causados pela exposição a pesticidas organofosforados e da necessidade de uma maior reflexão da exposição em humanos. (Tian et al. 2005).

Existem diversas técnicas para remediação de agrotóxicos em águas, entretanto quase todas apresentam baixa eficiência e/ou alto custo de descontaminação.

A casca de mandioca é um resíduo com produção estimada em 1 milhão de toneladas ano-1 no Brasil e 11 milhões de toneladas ano-1 em todo o mundo (Schwantes et al. 2013), sendo que este resíduo agroindustrial não apresenta utilidade ou emprego significante na indústria ou agricultura.

A presente pesquisa objetivou agregar valor a um rejeito sólido da agroindústria (casca das raízes de mandioca) por meio de modificações químicas a sua estrutura, visando a remediação de águas contaminadas com clorpirifós.

Material e Métodos

Obtenção das cascas de mandioca e realização das modificações químicas

As cascas de mandioca foram obtidas em fecularia e secas a 60°C durante 48 h, posteriormente trituradas e peneiradas.

A fim de elevar a capacidade de adsorção de clorpirifós, foram realizadas modificações químicas a biomassa residual das cascas de mandioca. Para tal foram testadas três modificações químicas, realizando lavagens aos materiais adsorventes com soluções de H2O2, HsSO4 e NaOH (DOS SANTOS et al. 2011;) nas concentrações de 0,1 mol L-1 em agitação constante por 6 horas em sistema dubnoff, à 60oC na proporção 10:1 (m/v).

Avaliações e determinações analíticas

Foi preparada solução estoque de 1000 ug L-1 de clorpirifós (PESTANAL, Sigma Aldrich; C9H11Cl3NO3PS) da qual todas as demais soluções contendo o pesticida em questão foram obtidas. As amostras contendo concentrações remanescentes de clorpirifós passaram extração líquido-líquido (1mL hexano: 10 mL água, com agitação em VIBRAX à 1000 rpm por 2 horas), com posterior determinação das concentrações de pesticida por CG-ECD (Adaptado EPA 8141).

Para verificar as condições ideais de adsorção houve a realização de testes massa adsorvente, usando massas crescentes dos adsorventes de pH, tamponadas com soluções de HCl ou NaOH padronizadas na concentração de 0,1 mol L-1. Em seguida, foram adicionadas em erlenmeyers de 125 mL, as massas utilizadas juntamente com volumes fixos de 50 mL de cada solução aquosa fortificada com clorpirifós, sendo agitadas durante 1h e 30 min sob temperaturas e agitação constantes (25ºC e 200 rpm), para posterior determinação das concentrações pesticidas por GC-ECD.

A cinética de adsorção foi mensurada por meio da adição de 200 mg de adsorvente modificado em erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de solução de clorpirifós 1000 ug L-1. O processo de adsorção era avaliado nos seguintes tempos de agitação: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 e 180 minutos. Os resultados obtidos nos estudos de cinética foram linearizados e discutidos mediante os modelos matemáticos de pseudoprimeira-ordem, pseudossegunda-ordem, Elovich (TSENG et al., 2003) e difusão intrapartícula.

Resultados e Discussão

A Figura 1 apresenta as superfícies de resposta para a remoção de clorpirifós, para os adsorventes de casca de mandioca in natura e modificados com H2O2, H2SO4 e NaOH, respectivamente, mediante quantidades crescentes de massa adsorvente e faixa de pH da solução contaminante.

Figura 1. Superfícies de resposta para remoção de Clorpirifós em função da massa adsorvente a base de casca de mandioca e pH da solução contaminante.

Como pode-se observar na Figura 1, para todos os adsorventes avaliados a faixa de pH estudada não influenciou no processo de remoção. Além do mais, observa-se que os adsorventes avaliados apresentaram maior capacidade de remoção de pesticida em menores massas. Observa-se ainda, que os adsorventes modificados apresentaram adsorção superiores a casca de mandioca in natura.

A Tabela 1 ilustra os parâmetros cinéticos obtidos pela linearização dos modelos de pseudoprimeira-ordem, pseudossegunda-ordem, Elovich e difusão intrapartícula para os adsorventes de casca de mandioca modificados.

Observa-se na Tabela 1 que os modelos de difusão intrapartícula e pseudoprimeira-ordem não apresentaram bons ajustes matemáticos, não podendo explicar de forma satisfatória o fenômeno sortivo observado.

Entretanto, ainda na Tabela 1, os resultados sugerem ocorrência de adsorção química, pelo bom ajuste dos dados obtidos (valores de R2) aos modelos de pseudossegunda-ordem e Elovich, que preconizam quimissorção.

Tabela 1. Parâmetros cinéticos obtidos pela linearização dos modelos de pseudoprimeira-ordem, pseudossegunda-ordem, Elovich e difusão para os adsorventes de casca de mandioca modificados com M. H2O2, M. H2SO4 e M. NaOH

| Adsorvente/Parâmetros | ----------------- M. H2O2 -------------- |  |  | ------------------ M. H2SO4 ----------------- |  |  | ------------------ M. NaOH ----------------- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pseudoprimeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | -0.012 |  |  | -0.009 |  |  | -0.004 |  |  |
| Qeq (cal.) (mg g-1) | 100.640 |  |  | 101.695 |  |  | 123.404 |  |  |
| R2 | 0.859 |  |  | 0.876 |  |  | 0.700 |  |  |
| Pseudossegunda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | 0.0003 |  |  | 0.0002 |  |  | 0.001 |  |  |
| Qeq (cal.) (mg g-1) | 146.843 |  |  | 158.730 |  |  | 135.318 |  |  |
| R2 | 0.965 |  |  | 0.921 |  |  | 0.900 |  |  |
| Elovich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | -100.828 |  |  | -129.877 |  |  | -171.977 |  |  |
| b | 54.302 |  |  | 62.100 |  |  | 78.710 |  |  |
| R2 | 0.967 |  |  | 0.930 |  |  | 0.970 |  |  |
| Difusão | ------------------ M. H2O2 ------------- |  |  | ------------------ M. H2SO4 ----------------- |  |  | ------------------ M. NaOH ------------------ |  |  |
| Parâmetros / Retas | Kid | Ci (ug g-1) | R2 | Kid | Ci (ug g-1) | R2 | Kid | Ci (ug g-1) | R2 |
| Reta A | 17.84 | -20.363 | 0.922 | 20.28 | -36.656 | 0.896 | 25.82 | -54.649 | 0.943 |
| Reta B | 5.20 | 64.205 | 0.457 | 8.76 | 19.307 | 0.831 | 1.68 | 101.351 | 0.064 |
| Qeq (exp.) (ug g-1) | 103.951 |  |  | 107.596 |  |  | 118.722 |  |  |

Conclusões

Os adsorventes modificados apresentaram maior eficiência na remoção de clorpirifós de águas, sendo a modificação com NaOH mais eficiente que as demais. Os resultados sugerem a ocorrência de adsorção química de clorpirifós.

Agradecimentos

Agradecemos à Capes e ao CNPq pelo financiamento da pesquisa.

Referências

DOS SANTOS, V. C, G.; SOUZA, J. V. T. M.; TARLEY, C. R. T.; CAETANO, J.; DRAGUNSKI, D. C. Copper ions adsorption from aqueous medium using the biosorbent sugarcane bagasse in natura and chemically modified. Water, Air and Soil Pollution, v.216, p.351-359, 2011.