Estudo do comportamento de membranas poliméricas no tratamento de soluções sintéticas de corante utilizadas no tingimento de pele de peixe

Samara Drieli Pagliarini Massochin(PIBIC/CNPq/Unioeste), Fábio Augusto Leite, Leila Denise Fiorentin Ferrari, Aparecido Nivaldo Módenes(Orientador), e-mail: leiladeniseff@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Extas/Toledo-PR

Grande área e área: Engenharias - Engenharia Química

Palavras-chave: membrana sintética, corante polimérico, separação por membrana

Resumo

O tratamento de efluentes coloridos, como é o caso do tingimento da pele de peixe, tem sido amplamente estudado. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi utilizar o processo de separação por membranas no tratamento de soluções sintéticas de corante utilizadas no tingimento de peles de peixe. As membranas foram confeccionadas pelo método de inversão de fases e as concentrações dos polímeros (PSU e PES) e dos sais (KCl, NaCl, CaCl2, MgCl2) variadas. Determinou-se a pressão de operação e estudou-se a porcentagem de remoção dos corantes e o fouling apresentado pelas membranas. A composição de 16,4% de PSU, 5% de PES e 3% de NaCl obteve os melhores resultados em termos de %R e fouling.

Introdução

A aquicultura no Brasil tem gerado muitos empregos relacionados ao aproveitamento dos subprodutos do abate de peixes, principalmente a pele que, após submetida ao curtimento e tingimento, pode ser utilizada na confecção de diversos acessórios (TAVARES, 2013).

Na transformação da pele em couro uma grande quantidade de água é utilizada no processo, gerando efluentes coloridos, os quais causam danos ao meio ambiente, caso sejam descartados sem tratamento prévio. Neste sentido, as chamadas tecnologias limpas podem ser aplicadas, como é o caso do processo de separação por membranas (PSM). Entretanto, no PSM o fouling, que ocasiona queda rápida do fluxo pela deposição de partículas nos poros da membrana, é um problema que deve ser evitado (OURADI et al., 2014).

Desta forma, este trabalho teve como objetivo a confecção pela técnica de inversão de fases, de membranas poliméricas na avaliação da remoção de cor de soluções de corantes empregados no tingimento de peles de peixe.

Materiais e Métodos

Preparo das soluções poliméricas e módulo de filtração

Preparou-se 30 mL de solução com polisulfona (PSU), polietersulfona (PES) e diferentes sais, utilizando o solvente N,N-dimetilformamida (DMF), Tabela 1. A confecção das membranas seguiu a técnica de inversão de fases em banho de não-solvente, água deionizada (Ribeiro 2005). O módulo experimental com filtração frontal, possui uma área filtrante de 2,5.10-4 m² e força motriz fornecida por N2.

Tabela 1 – Composições das membranas poliméricas

| Composição | PSU | PES | KCl | NaCl | CaCl2 | MgCl2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 – A e B | 16,4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M2 – A e B | 16,4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M3 – A e B | 16,4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M4 – A e B | 16,4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M5 – A e B | 16,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M6 – A e B | 16,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Compactação, permeabilidade hidráulica e passagem de albumina bovina (BSA)

Submeteram-se as membranas à passagem de água deionizada por 2 h na pressão de 1 bar e em seguida aumentou-se a pressão gradativamente (até 4 bar) até obter o fluxo estabilizado, em que o maior determinava a pressão de operação (Pop). Por fim, na Pop, passou-se uma solução de BSA (40 Å) à 600 ppm para que os raios aparentes de cada membrana fossem calculados, a partir dos dados obtidos pela curva de calibração (210 nm), (BASSETI, 2002).

Passagem das soluções de corante, estudo do fouling e limpeza das membranas

Soluções de 50 ppm dos corantes amarelo reativo CI 50 (415 nm) e preto direto 90 (480 nm) foram filtradas nas membranas na Pop até fluxo constante (J).

Em seguida, submeteram-se as membranas a água deionizada até fluxo constante, determinando o índice de fouling (Equação 1), e realizou-se a limpeza das membranas com água deionizada, solução de NaOH 0,5% e passagem de água deionizada por 1 h.

|  | (1) |
| --- | --- |

Resultados e Discussão

Caracterização da membrana

Realizou-se a compactação a fim de estabilizar os poros e obter um fluxo constante em função do tempo. A Tabela 2 contém os valores de fluxo permeado e a Pop de cada membrana. A membrana M6 continha água em sua composição (MgCl2.6H2O) e não pode continuar sendo avaliada no trabalho.

Tabela 2 – Pressão de operação (Pop) para cada membrana

|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A AR | B PD | A AR | B PD | A AR | B PD | A AR | B PD | A AR | B PD |
| J (kg h-1 m-2) | 64,2 | 76,1 | 25,4 | 28,4 | 113,3 | 121,6 | 29,6 | 30,6 | 1,3 | 44,3 |
| Tempo (h) | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 1,6 |
| Pop (bar) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |

Todas as membranas obtiveram reprodutibilidade de fluxo, exceto a membrana M5. O maior e o menor fluxo foram dados pelas membranas M3 e M5 na pressão de 4 e 1 bar, respectivamente. Na determinação dos raios aparentes, as membranas foram classificadas como ultrafiltração, com raios em torno de 50 Å e indicadas para recuperação de pigmentos coloridos (HABERT et al., 2006).

Filtração das soluções de corante e índice de fouling

As soluções sintéticas de corante foram ultrafiltradas (amarelo reativo CI 50 (AR) nas membranas A e preto direto 90 (PD) nas membranas B) e calcularam-se as % R (Tabela 4), exceto para a M5 que entupiu na etapa de passagem de BSA.

Tabela 4 – Comportamento após a passagem das soluções sintéticas.

| Composição | J (kg h-1 m-2) | Cfinal (mg L-1) | R (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A - AR | B- PD | A - AR | B- PD | A - AR | B- PD |
| M1 | 40,17 | 45,35 | 46,78 | 15,73 | 6,45 | 68,53 |
| M2 | 63,67 | 51,74 | 26,74 | 6,83 | 46,53 | 86,34 |
| M3 | 112,94 | 77,88 | 46,21 | 21,33 | 7,57 | 57,33 |
| M4 | 5,65 | 5,85 | 32,47 | 4,97 | 35,06 | 90,05 |

Analisando a Tabela 4, nota-se que o PD obteve melhores porcentagens de remoção (57 a 90%), em comparação à solução com o AR (6 a 47%). A membrana M3 obteve os melhores resultados de fluxo, porém, a membrana M2 obteve o maior percentual de remoção (86,34%) juntamente com alto fluxo permeado. Em referência aos sais KCl, NaCl, CaCl2 e MgCl2, adicionados as soluções poliméricas com o intuito de melhorar o rendimento da membrana, não pode-se determinar a sua influência sobre os resultados de fluxo permeado e percentual de remoção.

Os fluxos e porcentagens de fouling para a membrana M2 estão dispostos na Tabela 5. Observa-se que o fluxo limpo (Jlimpo) foi maior que o fluxo final (Jfinal) com água deionizada, pois após a passagem da solução de corante ocorreu o entupimento dos poros das membranas. A membrana com menor valor de fouling foi a M3, demonstrando haver pouco entupimento dos poros da membrana. Entretanto, em termos de fluxo e % 	R a membrana M2 foi considerada a mais viável.

Tabela 5 – Índice de fouling para amarelo reativo CI 50 e preto direto 90

| Composição | Jlimpo (kg h-1 m-2) | Jfinal (kg h-1 m-2) | F (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | A | B | A | B |
| M1 | 64,23 | 76,13 | 44,53 | 55,74 | 30,67 | 26,78 |
| M2 | 25,45 | 28,42 | 18,31 | 19,84 | 28,07 | 30,18 |
| M3 | 113,32 | 121,56 | 108,01 | 120,58 | 4,69 | 0,81 |
| M4 | 29,64 | 30,62 | 6,73 | 7,46 | 77,29 | 75,65 |

Conclusões

Neste projeto verificou-se que o processo de separação por membrana tem aplicabilidade no tratamento de soluções de corante utilizadas no tingimento de peles de peixe. Ao analisar as composições das membranas, a que apresentou melhores resultados em termos de fluxo e %R foi a M2, com composição 16,4% de PSU, 5% de PES e 3% de NaCl. Em termos de fouling, a membrana M3 foi a mais satisfatória, com índices menores que a M2.

Agradecimentos

Ao CNPq pelo apoio financeiro e a UNIOESTE pelo apoio técnico.

Referências

BASSETI, F. DE. J. (2002) Preparação, Caracterização e Aplicação de Membranas Poliméricas Microporosas Assimétricas. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP.

HABERT, S. C., BORGES, C. P., NOBREGA, R. (2006). Processos de Separação por Membranas. COPPE/UFRJ, E-papers, Rio de Janeiro.

OURADI, A.; NGUYEN, Q.T.; BENABOURA, A. (2014). Polysulfone–AN69 blend membranes and its surface modification by polyelectrolyte-layer deposit—Preparation and characterization. Journal of Membrane Science 454, 20-35.