Estudo da remoção do corante Bege através do biossorvente sabugo do milho

Isabella Garcia de Oliveira Bezerra(PIBIC/CNPq/Unioeste), Daniela Estelita G. Trigueros, Ana Paula de Oliveira, Maria Eduarda Bragião, Aparecido Nivaldo Módenes(Orientador), e-mail: estelita_trigueros@yahoo.com.br

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo-PR

Grande área e área: Engenharias – Engenharia Química

Palavras-chave: biossorção, corante, sabugo de milho.

Resumo

Neste trabalho, foi avaliado o emprego do resíduo agroindustrial de sabugo de milho no biossorção do corante azo Bege ECOTM. O estudo de adsorção em batelada para a remoção do corante foi realizado a partir de testes preliminares determinando-se condições operacionais como pH, temperatura e granulometria, bem como estudo cinético e de equilíbrio. Foram determinadas como condições de operação pH inicial igual a 2,0, temperatura da solução de 25oC e mistura granulométrica, sob agitação de 90 rpm. Ao analisar os dados cinéticos, verificou-se que o tempo de equilíbrio em torno de 16 horas, sendo que o modelo cinético de pseudoprimeira ordem o que descreveu adequadamente o processo. No estudo de equilíbrio, a isoterma de Langmuir foi a que se ajustou melhor aos dados, com capacidade máxima de remoção de 88 ± 3 mg g-1. Os resultados obtidos demonstram a potencialidade de emprego do sabugo de milho como biossorvente em sistemas de tratamento de efluentes contendo o corante Bege ECOTM.

Introdução

Setores industriais como de têxtil e curtimento de couro são responsáveis por uma enorme geração de efluentes contendo substâncias prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, como por exemplo corantes (Kharat, 2014). Para minimização da poluição ambiental por este tipo de resíduo, processos como a biossorção tem sido amplamente empregados (Zhou et al., 2014). Atualmente, várias pesquisas tem buscado avaliar a potencialidade de diferentes biomassas para sorção de corantes (Módenes et al., 2011; Fiorentin et al., 2012). Tendo em vista a ampla disponibilidade de resíduos biológicos, que muitas vezes não possuem destinação adequada, sugere-se a possibilidade de utilização deste tipo de biomaterial como adsorvente, minimizando impactos ambientais e visando a sustentabilidade no tratamento de poluentes. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo o estudo da remoção do corante Bege ECOTM, comumente empregado em curtumes, utilizando como biossorvente o resíduo agroindustrial de sabugo do milho.

Materiais e Métodos

O sabugo de milho foi adquirido em propriedades rurais na região Oeste do Paraná, sendo seu preparo realizado pelo enxague com água destilada, secagem à 45oC, seguido da moagem em frações granulométricas de 0,177-1,68 mm. O corante Bege ECOTM, cedido por um curtume da região Oeste do Paraná, foi utilizado para o preparo da solução sintética na concentração de 100 mg L-1, sendo o ajuste de pH feito com soluções de NaOH (1 mol L-1) e H2SO4 (1 mol L-1).

Os testes preliminares foram realizados por ensaios de adsorção em batelada pela mistura de 0,25 g de sabugo de milho com 50 mL de solução de corante, sob agitação de 90 rpm por 24 horas. O pH inicial foi avaliado de 2 a 12, a temperatura de 25 a 55 ºC e granulometria de 0,177 a 1,68 mm. Após os ensaios, as amostras foram centrifugadas (3000 rpm) e determinada a concentração residual de corante por espectroscopia UV-Vis no comprimento de onda de 438 nm. Os dados cinéticos foram coletados em intervalos de 5 minutos a 72 horas, e os dados de equilíbrio na faixa de concentração entre 5 e 1000 mg L-1, com condições operacionais de pH inicial 2,0, temperatura de 25oC e agitação de 90 rpm, sendo a concentração determinada por espectroscopia UV-Vis (438 nm). Os modelos cinéticos de pseudoprimeira e pseudosegunda ordem foram empregados na avaliação da cinética de sorção do corante, bem como as isotermas de Langmuir, Freundlich e Sips ajustados aos dados experimentais de equilíbrio.

A superfície do sabugo de milho foi avaliado pela técnica de Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), sendo obtidos espectros da biomassa antes e após a biossorção do corante. Foram preparadas pastilhas, com a mistura homogênea de 100 mg de KBr e 1 mg de amostra moída, previamente secos a 105oC, com aplicação de pressão gradual de 5 toneladas. A varredura foi realizada na faixa de 4000 a 450 cm-1 com resolução de 4 cm-1.

Resultados e Discussão

A partir dos resultados dos testes preliminares, verificou-se que as melhores taxas de remoção foram atingidas com a condição de pH inicial 2,0, temperatura de 25°C e mistura granulométrica (0,177-1,68 mm), com cerca de 85% de remoção do corante.

Conforme apresentado na Figura 1, os dados cinéticos apontaram um tempo de equilíbrio de 16 h, sendo que o modelo de pseudoprimeira ordem foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais, com R2 = 0,9133 (parâmetros apresentados na Tabela 1). Pelo teste de equilíbrio apresentado na Figura 2, verificou-se que o processo de adsorção é melhor descrito pela isoterma de Langmuir (Tabela 2), sugerindo que o processo de adsorção do corante bege ECOTM ocorre em monocamadas, com capacidade máxima de adsorção de 88 ± 3 mg g-1.

Figura 1 – Dados cinéticos e ajuste dos modelos. (C= 100 mg L-1, T= 25°C, 90 rpm, pH= 2,0).

Figura 2 – Dados de equilíbrio da adsorção        (T= 25°C, t= 24h, 90 rpm, pH= 2).

Tabela 1 – Valores dos parâmetros ajustados dos modelos cinéticos de adsorção.

| Modelo cinético | Parâmetros ajustados | R² |
| --- | --- | --- |
| Pseudoprimeira ordem |  | qeq (mg g-1) | 13,8 ± 0,4 | 0,9133 |
|  |  | k1 (h-1) | 2,3 ± 0,4 |  |
| Pseudosegunda ordem |  | qeq (mg g-1) | 14,4 ± 0,6 | 0,8854 |
|  |  | k2 (g mg-1 h-1) | 0,24 ± 0,06 |  |

Tabela 2 – Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção avaliadas.

| Modelo de Isoterma | Parâmetros ajustados | R² |
| --- | --- | --- |
| Langmuir |  | qmax (mg g-1) | 88 ± 3 | 0,9799 |
|  |  | b (L mg-1) | 0,011 ± 0,001 |  |
| Freundlich |  | kF (mg g-1) | 5,7 ± 1,4 | 0,9120 |
|  |  | n | 2,2 ± 0,25 |  |
| Sips |  | qmax (mg g-1) | 86 ± 6 | 0,9789 |
|  |  | bs (L mg-1) | 0,012 ± 0,002 |  |
|  |  | ns | 1,05 ± 0,12 |  |

A caracterização da estrutura do sabugo de milho foi realizada por FTIR, buscando-se identificar os grupos funcionais presentes na superfície do biomaterial envolvidos na sorção do corante Bege ECOTM. Para tanto, foram obtidos espetros FTIR antes e após a adsorção do corante, conforme apresentado na Figura 3.

De acordo com os espectros da estrutura do sabugo de milho (Figura 3), foram observadas vibrações em 3412 e 2922 cm-1 correspondentes aos estiramentos O-H e C-H, respectivamente. A banda na região de 1732 cm-1 refere-se ao estiramento C=O, e em 1636 cm-1 ao estiramento C=C. A região em torno de 1300-1200 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento C-O e em torno de 1046 cm-1 sugere-se a presença do estiramento C-O-C. Contudo, na comparação da estrutura do biossorvente antes e após a adosrção do corante, não foram evidenciadas alterações significativas nos espectros, sugerindo-se não ocorrem modificações químicas na estrutura.

Figura 3 - Espectro FTIR do sabugo de milho (a) antes e (b) após a adsorção do corante Bege ECOTM

Conclusões

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que as condições que melhor propiciou a adsorção foi o pH inicial 2, temperatura de 25°C e mistura granulométrica. A cinética de adsorção foi melhor descrita pelo modelo de pseudoprimeira ordem, enquanto que o modelo de Langmuir foi o que melhor se ajustou aos dados de equilíbrio. O sabugo de milho apresentou-se eficaz no emprego como biossorvente na remoção do corante, mostrando que pode ser utilizado como adsorvente alternativo.

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPq pelo apoio financeiro.

Referências

Fiorentin, L.D., Trigueros, D.E.G., Módenes, A.N., Espinoza-Quiñones, F.R., Pereira, N.C., Barros, S.T.D., Santos. (2012). Biosorption of reactive blue 5G dye onto drying orange bagasse in batch system. Revista E-xacta 5, 27-37.

Kharat, D. S.. (2015). Preparing agricultural residue based adsorbents for removal of dyes from effluents - a review. Brazilian Journal of Chemical 32, 1-12.

Módenes, A.N., Espinoza, F.R., Borba, V.L., Alfen, A. Colombo. (2011). Utilização da macrófita Egeria Densa na biosorção do corante reativo 5G, Engevista 13, 160-166.