Obtenção de vidros pelo método sol-gel para uso como cimento odontológico

Caroline Kleinibing Clare (PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Silvia Denofre de Campos (Orientadora), e-mail: silviadenofre@uol.com.br

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e da Terra/Toledo, PR.

Ciências Exatas e da Terra - Química

Palavras-chave: vidros, cimento ionômero, método sol-gel

Resumo

A escolha apropriada do material dentário é o primeiro passo para o sucesso de uma restauração odontológica. Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) tem se destacado como materiais restauradores devido a biocompatibilidade, estética e durabilidade. Neste trabalho foram preparados vidros de diferentes composições, pelo método sol-gel para obtenção do cimento odontológico. Análises das amostras sintetizadas por infravermelho indicaram a presença de sítios ativos para a reação entre o vidro e o poliácido orgânico. Após a obtenção dos cimentos bandas características entre 1800 cm-1 e 1600 cm-1 e entre 1600 cm-1 e 1300 cm-1 demonstram que ocorreu a reação de polimerização do pó com o ácido poliacrílico. A solubilidade observada dos materiais sintetizados foi de 35% (amostras I, III e IV) e de 25% para amostra II sendo, portanto a mais estável.  O tempo de reação de presa para os cimentos preparados foi de 15 a 30 min. O que é considerado alto para utilização em procedimentos odontológicos.

Introdução

Os cimentos ionômeros de vidro apresentam um enorme potencial em aplicações odontológicas. Estes são materiais obtidos a partir de um pó de vidro (base) combinado com um polímero solúvel (ácido). (Bacchi, A. C et al, 2013). A fase sólida dos cimentos (vidro) pode ser sintetizada pelo método de sol- gel o qual apresenta vantagens relativamente ao processo tradicional de fusão, tais como temperaturas de processamento mais baixas e maior grau de pureza e homogeneidade dos vidros obtidos, (Hiratsuka, R. S et al, 1995) propiciando a obtenção dos ionômeros com uma vasta diversidade química o que permite o desenvolvimento de novas composições. Neste estudo, foram preparados cimentos ionômericos de vidros, com diferentes composições, variando-se a fonte de flúor, através do método de sol-gel.

Material e Métodos

Síntese dos vidros pelo método sol-gel

Os vidros foram preparados a partir da mistura dos seguintes reagentes tetraetilortossilicato (TEOS, Si(OC2H5)4), trietilfosfato (TEP, (C2H5)3PO4)), nitrato de sódio (NaNO3), nitrato de cálcio (Ca(NO3)2.4H2O), ácido nítrico (HNO3 0,1 mol.L-1), etanol 95%  (CH3CH2OH), fluoreto de cálcio (CaF2), hidróxido de sódio (NaOH), hexafluorotitanato de potássio (K2TiF6) e isopropóxido de titânio (C12H28O4Ti).

Quatro composições distintas dos vidros foram utilizadas variando os reagentes precursores de flúor e titânio nas amostras. As composições químicas das amostras sintetizadas estão relacionadas na tabela 1.

Tabela 1 - Composição química dos vidros sintetizados

| Óxidos | Porcentagem em mol (mol %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| SiO2 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| CaO | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Na2O | 29 | 29 | 29 | 29 |
| P2O5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| K2TiF6 | 4 | - | 2 | - |
| CaF2 | - | 2 | - | 1,6 |
| TiO2 | - | - | - | 0,4 |

Para obtenção das amostras em pó, secou-se o gel em estufa durante 7 dias a uma temperatura de 60ºC e, posteriormente, a 120ºC  por mais uma semana. O vidro obtido foi triturado e calcinado a 600ºC por 3 horas para eliminação de nitratos.

Os cimentos de ionômero de vidro foram obtidos a partir dos vidros sintetizados (I, II, III e IV). A granulometria utilizada para as amostras foi de 90 μm, realizou-se dois blocos de preparações dos cimentos utilizando-se os vidros sintetizados. No primeiro bloco os cimentos foram obtidos a partir dos vidros e uma solução comercial do poliácido (Kit Maxxion R) e, no segundo, com a solução do poliácido preparada no laboratório. A proporção utilizada pó (vidro): líquido (poliácido) para obtenção do cimento foi de 1:1.

Testes de solubilidade dos vidros foram feitos pesando-se aproximadamente 0,2 g do material colocando-os na presença de 20 mL de água destilada e mantendo-os em agitação constante a temperatura de 37ºC. Essa análise foi realizada em triplicata e em diferentes tempos: 1, 3, 6 e 24 horas. Os vidros sintetizados bem como os cimentos ionômeros de vidros obtidos foram caracterizados por espectroscopia no Infravermelho (FTIR) e difração de raios X (DRX).

Resultados e Discussão

Os testes de solubilidade das amostras foram feitos para determinação das quantidades máximas em perda de massa dos vidros simulando o ambiente de exposição dos mesmos. Considerando o tempo de equilíbrio de 24h de exposição das amostras no meio reacional a amostra II perdeu 25% da sua massa inicial, enquanto as demais amostras sintetizadas perderam em torno de 35% de sua massa indicando que a amostra II apresenta maior estabilidade.

O tempo de cura das amostras dos cimentos variou quando estes foram preparados com a solução comercial de quando obtidos com a solução preparada. Contudo, os cimentos que demonstraram melhor aspecto, foram os cimentos com a solução de ácido preparada, pois em um intervalo de 20 a 50 minutos o cimento apresentou aspecto seco e duro enquanto para os cimentos com a solução comercial em um intervalo de 25 a 30 minutos ainda apresentava um aspecto maleável. Pode-se utilizar da técnica de irradiação dos cimentos com luz ultravioleta (UV) para acelerar o processo de secagem e diminuição do tempo de cura do cimento. (Stolf, S.C, 2004)

Nos espectros no infravermelho obtidos para os vidros (I, II, III e IV) sintetizados antes e após a calcinação das amostras a 600ºC nota-se que ocorreu uma diminuição significativa na banda em 3442 cm-1 atribuída ao estiramento de grupos OH da água para a amostra calcinada. A banda na região 2938 cm-1, responsável pelo estiramento C-H devido à decomposição de TEOS e TEP presente na amostra sem calcinar desaparece após a calcinação indicando a eliminação de resíduos orgânicos da rede do vidro.A banda na região entre 1420 e 1350 cm-1 é atribuída ao estiramento das ligações COO- que surge da decomposição dos precursores poliméricos que ao se decompor reagem com oxigênio do meio reacional liberando grupos carboxílicos que ficam incorporados na rede vítrea. Pode-se observar a presença de uma banda forte em 1100 cm-1 atribuída ao estiramento assimétrico das ligações Si-O-Si e Si-O-Ti. (Bertolini, M. J & Zaghete, M. A, 2009). Também nota-se um aumento intensidade da banda em 700 cm-1 e 830 cm-1 atribuída ao estiramento simétrico das ligações Si-O-Si e dos tetraedros SiO4 confirmando a presença de dos grupos siloxanos no esqueleto vítreo. Estes grupos são sítios ativos para reação de formação dos CIV.

### Análise de difração de Raios X (DRX) das amostras dos vidros sintetizados indicaram a presença de picos na região de 2θ igual a 22,5°e 28,0°de baixa intensidade, em 29,0◦ forte intensidade, entre 32o- 42,5o  de média intensidade e entre valores de 2θ de 46,0o–55o de baixa intensidade. Quando a amostra é calcinada há o aparecimento de novos picos, 2θ igual a 24,0°, 25,0°,  26,0°, 58,0° e 62,0° de baixa intensidade e a variação na intensidade de outros já existentes, o pico em 2θ entre 29,0° e 30,0° reduz drasticamente de intensidade e em 2θ=38,0° se intensifica.  Observa-se ainda, o surgimento de picos de forte intensidade em 2θ próximos a  34,0°, 49,0°e 56,0°. A redução acentuada na intensidade dos picos em 2θ entre 29,0° e 30,0° pode ser atribuído ao processo de decomposição dos íons nitratos e consequente  eliminação  por calcinação . Picos atribuídos a fases cristalinas de silicatos de cálcio e fósforo (2θ=34,3º, 2θ=45,0º, 2θ=48,5º e 2θ=56,1º) são intensificados após a calcinação sugerindo que o tratamento térmico da amostra favorece o rearranjo estrutural do material favorecendo o crescimento das fases cristalinas. Pode-se verificar em todos os difratogramas, que mesmo antes do processo de calcinação o material obtido a baixa temperatura (120OC) pelo método sol-gel apresenta organização interna, sendo parcialmente cristalino. Este comportamento é atribuído a uma maior homogeneidade dos reagentes presentes no meio reacional o que facilita as etapas de contato e aglomeração favorecendo a formação de estruturas mais organizadas mesmo em temperaturas menores.

Os espectros FTIR dos cimentos ionômeros de vidro obtidos a partir das amostras do vidros sintetizados e calcinados a 600◦C mostram a presença de bandas fortes e largas em 3400 cm-1 atribuídas ao estiramento da ligação O-H presente nos ácidos. Esta banda é mais pronunciada para os cimentos preparados utilizando a solução do ácido feita no laboratório do que a solução comercial indicando uma reação mais efetiva entre o vidro e a solução do ácido. A banda de fraca intensidade que aparece na região de 2700 cm-1 também se refere ao estiramento da ligação O-H presente nos ácidos. As bandas apresentadas nos diferentes espectros dos cimentos sintetizados entre 1800 cm-1 e 1600 cm-1 e entre 1600 cm-1 e 1300 cm-1 demonstram que ocorreu a reação de polimerização do pó com o ácido poliacrílico e estão relacionadas com a presença do grupo carbonil do ácido atribuídas ao estiramento da ligações C=O , C-O e ao estiramento simétrico e assimétrico da ligação COO- confirmando a reação do pó com a solução ácida, na formação do cimento. Observam-se ainda, bandas situadas entre 750 a 480 cm-1 que é indicativo de interações com flúor. Nos cimentos obtidos com as amostras de vidro II e III esta interação é mais pronunciada.

Conclusões

O método sol-gel se mostrou bastante útil para as sínteses das amostras demandando menor gasto de energia e propiciando uma ampla variação em sua composição.  A presença de óxido de titânio (I, III e IV) nas amostras sintetizadas influencia na solubilidade das mesmas, sendo a amostra II a mais estável.  Pelos difratogramas de raio X percebe-se que o método de síntese utilizado levou a  obtenção de amostras parcialmente cristalinas. Bandas características dos grupos silanóis e siloxanos presentes nos espectros de infravermelho indicou a presença de sítios ativos para coordenação com o ácido poliacrílico. Nos espectros de infravermelho dos cimentos sintetizados nota-se que ocorre a reação de polimerização do pó (vidro) com o ácido poliacrílico e, portanto, as amostras  sintetizadas podem ser usadas na obtenção dos CIV. Entretanto, o tempo de reação de presa para os cimentos preparados foi considerado alto para utilização em procedimentos odontológicos o que não impede seu uso em ortopedia para preenchimento ósseo. Estudos posteriores deverão ser feitos.

Agradecimentos

Ao programa PIBIC Unioeste/Fundação Aracária pela bolsa concedida.

Referências

Bacchi, A. C, Bacchi, A. C, Anziliero, L. (2013) O cimento de ionômero de vidro e sua utilização nas diferentes áreas odontológicas. Perspectiva. Erechim. 137, 103-114.

Bertolini, M. J, Zaghete, M. A. (2009) Uso das técnicas de infravermelho e de ressonância magnética nuclear na caracterização da reação ácido-base de um cimento odontológico experimental. Química Nova.  32, 1231-1234.

Hiratsuka, R. S, Santilli, C. V, Pulcinelli, S. H. (1995) O processo sol-gel: Uma visão físico-química. Química Nova 18, 171-180.

Stolf, S. C. (2004). Fotopolimerização das resinas compostas. Monografia do Curso de Especialização do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.