Modificação da casca da castanha do Brasil para remoção de clorpirifós de águas

Elio Conradi Junior (PIBIC-Af/CNPq/Unioeste), Affonso Celso Gonçalves Junior(Orientador), Gustavo Ferreira Coelho, Alisson Junior Miola, Eduardo Ariel Volz Leismann, e-mail: transconradi@hotmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Agrárias/Marechal Cândido Rondon, PR.

Ciências Agrárias - Agronomia.

Palavras-chave: adsorção, águas contaminadas, pesticidas.

Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de adsorção de Clorpirifós de águas contaminadas com a utilização de adsorvente alternativo oriundo da casca da castanha do Brasil com diferentes modificações.  Para isso foi realizado experimento em laboratório sendo realizadas as modificação dos adsorventes com NaOH, H2O2 e H2SO4. Os adsorventes modificados foram caracterizados quanto a sua estrutura, morfologia, ponto de carga zero, composição mineral e foram realizados estudos de cinética, equilíbrio e termodinâmica de adsorção. De acordo com os resultados, constatou-se que a menor massa (200 mg) e pH 5,0 podem ser considerados como a ideais para o processo de adsorção. Os resultados dos testes de cinética de adsorção com a utilização dos modelos de pseudo-primeira ordem, Elovich e pseudo-segunda ordem apresentaram valores de Qeq(exp.) e o Qeq(calc.)  próximos entre si, sugerindo ocorrer tanto fisiossorção quanto quimiossorção, resultados semelhantes aos sugeridos pelos valores de energia média de sorção (E). A avaliação do equilíbrio de adsorção apresentou também baixa energia de ligação entre o clorpirifós e os adsorventes modificados, ou seja, baixa afinidade/seletividade da interação metal-ligante, sugerindo que esses íons podem ser liberados facilmente na solução.

Introdução

A utilização de agrotóxicos tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade agrícola. Estes defensivos são produzidos a partir de substâncias sintetizadas artificialmente e utilizadas no controle de pragas promovendo o aumento da produtividade agrícola de diversas culturas.

No entanto, a agricultura intensiva e o uso irracional destas substâncias comprometem o meio ambiente. Dentre os principais agrotóxicos com potencial de contaminação de recursos hídricos, encontra-se o clorpirifós (Salman, 2014).

Tendo em vista esta problemática, métodos alternativos de remediação têm sido desenvolvidos devido ao elevado custo que os métodos físicos e químicos exigem. A biomassa originada a partir de resíduos agroindustriais como a castanha do Brasil apresenta grande potencial para ser utilizada como biossorvente, entretanto, segundo Peña-Rodríguez et al., (2010), visando aumentar o potencial sortivo de adsorventes naturais, por meio da formação de novos grupos funcionais na superfície do adsorvente ou aumento da área superficial, diversas pesquisas relatam a realização de modificações químicas e físico-químicas em adsorventes principalmente de origem vegetal.

Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de adsorção de Clorpirifós de águas contaminadas com a utilização de adsorvente alternativo oriundo da casca da castanha do Brasil com diferentes modificações.

Material e Métodos

As castanhas do Brasil foram coletadas no município de Curionópolis no estado do Pará, sendo posteriormente transportadas para o Laboratório de Química Ambiental e Instrumental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon. Em seguida as cascas foram separadas das amêndoas, trituradas e secas em estufa a 60 °C durante 36 h. Logo após a secagem o material in natura passou no moinho (tipo facas), posteriormente por peneiras de 14 e 65 mesh visando à padronização das partículas entre 1,40 a 0,212 mm. Foram realizadas modificações químicas da casca da castanha do Brasil realizando lavagens nos materiais adsorventes com soluções de NaOH, H2O2 e H2SO4. Foi realizada a caracterização dos adsorventes por meio de Microscopia eletrônica de varredura (MEV), além da Caracterização mineral dos adsorventes por espectrometria de absorção atômica - modalidade chama (EAA/chama) e determinação do ponto de carga zero (pHPCZ). Testes de massa e tempo foram realizados, com os dados obtidos foram avaliados os mecanismos cinéticos de adsorção, por meio dos parâmetros de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, Elovich e difusão intrapartículas. Nos testes de isotermas de adsorção foram adicionadas em erlenmeyers de 125 mL a 200 mg de adsorvente e 50 mL das respectivas soluções fortificadas com os metais e agrotóxicos. Em seguida, a solução de cada erlenmeyer foi filtrada em papel filtro qualitativo, passando pelo processo de extração líquido-líquido para posterior determinação da concentração final dos contaminantes em Cromatografia Gasosa. Em seguida foram calculadas as isotermas de adsorção por meio dos modelos lineares de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushikevich.

Resultados e Discussão

A caracterização quanto à composição química referente à presença de metais no adsorvente não apresentou teores de metais Cd, Pb e Cr, acima dos limites de quantificação pelo método utilizado para a casca da castanha do Brasil in natura, modificada quimicamente com NaOH, H2SO4 e H2O2. Os resultados obtidos pelos testes de pHPCZ indicaram que o valor para a casca da castanha do Brasil in natura é 4,32 e para os adsorventes modificados com NaOH, H2SO4 e H2O2 foram respectivamente 6,50, 2,0, e 2,0. Por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), pode-se observar que as superfícies dos adsorventes possuem um aspecto fibroso e poroso, com a estrutura irregular e heterogênea. Este tipo de morfologia favorece a adsorção dos metais nas diferentes seções deste material (Sari, et al. 2007).

Em relação ao efeito da matriz adsorvente, não são apresentadas variações quanto a contaminantes na linha de base, demonstrando que os adsorventes não apresentam problemas quanto à dessorção de seus componentes estruturais para a solução aquosa. Os testes de influência de massa e pH para a adsorção de clorpirifós pelos adsorventes modificados quimicamente com NaOH, H2SO4 e H2O2  não possibilitaram a construção de gráficos de superfície de resposta, devido a alta capacidade de remoção deste contaminante pelos materiais. Desta maneira constata-se que a menor massa (200 mg) e pH 5,0 podem ser considerados como ideais para o processo de adsorção.

Quanto a avaliação de influência do tempo de adsorção, o efeito do tempo de contato do clorpirifós sobre os adsorventes modificados, observou-se que a adsorção dos metais nos tempos de contato iniciais ocorre rapidamente e diminui lentamente conforme os tempos de contato aumentam, até que em 40 min de agitação ocorre o equilíbrio do processo de adsorção, apresentando variações insignificantes nos tempos seguintes.

A avaliação do mecanismo cinético de adsorção com a utilização do modelo de pseudo-primeira ordem se ajustou para os adsorventes H2O2 e NaOH e o modelo de Elovich e pseudo-segunda ordem também se ajustaram para todos os materiais adsorventes com valores de Qeq(exp.) e o Qeq(calc.) próximos entre si, sugerindo ocorrer tanto fisiossorção quanto quimiossorção. Quanto ao equilíbrio da adsorção os modelos matemáticos de Langmuir, Freundliche D-R para a adsorção de clorpirifós pela castanha do Brasil modificado quimicamente com H2O2, H2SO4 e NaOH  mostraram ser satisfatórios, como pode-se observar pelos valores de R2 (Tabela 1).

Tabela 1 – Parâmetros dos modelos matemáticos lineares de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich (D-R) relacionados a adsorção de clorpirifós sobre a castanha do Brasil (CB) modificada com H2O2, H2SO4 e NaOH

|  | Constantes de Langmuir |  |  |  | Constantes de Freundlich |  |  | Parâmetros de D-R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qm (ug g-1) | b ou KL (L ug-1) | RL | R2 | Kf (ug g-1) | n | R2 | Qd | E | R2 |
| in natura | 729.927 | 0.0003 | 0.948 | 0.734 | 0.025 | 0.577 | 0.885 | 0.000 | 8.980 | 0.977 |
| H2O2 | 450.450 | 0.0007 | 0.883 | 0.762 | 24.878 | 0.962 | 0.897 | 4072.246 | 5.195 | 0.961 |
| H2SO4 | 359.712 | 0.0002 | 0.970 | 0.938 | 10.947 | 1.761 | 0.976 | 0.228 | 6.914 | 0.971 |
| NaOH | 143.266 | 0.0022 | 0.693 | 0.919 | 0.000 | 0.133 | 0.993 | 0.009 | 7.729 | 0.989 |

Os modelos de Langmuir e Freundlich somente não se ajustaram para os adsorventes CB in natura e CB H2O2. De acordo com Gonçalves Jr. et al., (2012) neste caso existem mais de um tipo de sítio de adsorção, resultando na ocorrência de adsorção em mono e em multicamadas.

A maior Qm (capacidade máxima de adsorção) da CB foi para o adsorvente CB H2SO4 seguido pelo CB NaOH, com valores de 359,712 e 143,266mg g-1 (Tabela 1). O parâmetro b ou KL expressa à força de interação entre o adsorvente e o adsorvato. Os baixos valores de b (Tabela 1) demonstram baixa energia de ligação entre o clorpirifós e os adsorventes modificados, ou seja, baixa afinidade/seletividade da interação metal-ligante, sugerindo que esses íons liberados facilmente na solução.

Os valores de n de Freundlich remetem a reatividade dos sítios ativos do adsorvente e está relacionado com heterogeneidade do sólido. Como se pode observar neste trabalho, os valores de n estiveram abaixo de 1, exceto para o adsorvente CB H2SO4 . Os valores de n obtidos menores e próximos a 1 e ausência de n> 1, indicam bom ajuste (Khezami e Capart et al., 2005; Skopp, 2009).

De acordo com os valores da energia média de sorção (E) observados na Tabela 1, pode se afirmar que houve a predominância de adsorção química entre o adsorvato clorpirifós e a CB in natura, e também sugere-se a ocorrência de fisiossorção para os demais adsorventes, como sugerido pelos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e Elovich.

Conclusões

A casca da castanha do Brasil apresenta potencial como biossorvente de clorpirifós, sugerindo adsorção química entre o adsorvato clorpirifós e a casca da castanha do Brasil in natura, e também a ocorrência de fisiossorção para os demais adsorventes, porém baixa energia de ligação entre o clorpirifós e os adsorventes modificados, ou seja, baixa afinidade/seletividade da interação metal-ligante, sugerindo que esses íons podem ser liberados facilmente na solução.

Agradecimentos

Agradecimento ao CNPq pela concessão da bolsa de iniciação científica.

Referências

Khezami, L.; Capart, R (2005). Removal of chromium (VI) from aqueous solution by activated carbons: Kinetic and equilibrium studies. Journal of Hazardous Materials 123,  223-231.

Skopp, J (2009). Derivation of the Freunlich Adsorption isotherm from kinetics. Journal of Chemical Education 86, 1341-1343.

Salman, J. M (2004). Optimization of preparation conditions for activated carbon from palm oil fronds using response surface methodology on removal of pesticides from aqueous solution. Arabian Journal of Chemistry 7, 101–108.

Sari, A.; Tuzen, M.; Citak, D.; Soylak, M (2007).Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies of adsorption of Pb (II) from aqueous solution onto Turkish kaolinite clay.Journal of Hazardous Materials  149,  283–291.

Peña-rodríguez, S., Fernández-Calviño, D., Nóvoa-Muñoz, J. C., Arias-Estévez, M., Núñez-Delgado, A., Fernández-Sanjurjo, M. J., Álvarez-Rodríguez, E (2010). Kinetics of Hg (II) adsorption and desorption in calcined mussel shells. Journal of Hazardous Materials 180, 622-627.