Otimização dos parâmetros do processo de extração de gelatina de tilápia (Oreochromis niloticus) utilizando planejamento de experimentos

Letícia Thaís de Oliveira Caldeira (PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Vinicius Luis dos Santos, Marcia Regina Simões (Orientadora), e-mail: leticiato.caldeira@gmail.com.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo, PR

Ciências Agrárias - Ciência e Tecnologia de Alimentos

Palavras-chave: planejamento fracionário, resíduos de peixe, gelatina de peixe.

Resumo

O objetivo deste trabalho foi otimizar os parâmetros da extração de colágeno, obtidos a partir de pele de tilápia (Oreochromis niloticus) utilizando um planejamento fracionário 24-1. Os fatores e os níveis utilizados no planejamento foram: [NaOH] entre (0,15-0,35) M, [NaCl] entre (0,2-0,8) M, temperatura entre (40-60) ºC e tempo de extração entre (6-12) h, e as variáveis resposta foram rendimento e viscosidade. O rendimento médio obtido foi de 29,5% e apenas o tempo de extração teve influência significativa (p<0,05). As condições que forneceram melhor rendimento na obtenção da gelatina foram utilizando níveis mais altos de tempo. Já para a viscosidade nenhum dos fatores avaliados influenciou nos resultados. As viscosidades encontradas ficaram entre 3,4 e 6,9 cSt condizentes com a faixa de 2 a 7 cSt exigida para comercialização da gelatina.

Introdução

A aquicultura mundial vem crescendo nos últimos anos mais rapidamente que qualquer outro setor produtivo de origem animal. (Bordignon, 2010) O Brasil atualmente esta entre os vinte países com maior produção de pescado, destacando-se no cultivo da tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus). Esta espécie é a mais cultivada no país devido a sua facilidade em adaptar-se às práticas de manejo alimentar e também por tolerar altas densidades de estocagem (Martins et al., 2015).

Na cadeia produtiva da pesca um dos maiores problemas é a alta quantidade de resíduos gerados após a filetagem. No caso da tilápia esses podem chegar até 70% do peso bruto do peixe, distribuídos em cabeça (14%), carcaça (35%), vísceras (10%), pele (10%) e escamas (1%). (Vidotti & Gonçalves, 2006; Ferreira et al., 2015) Desses resíduos é possíveis obter subprodutos rentáveis, como por exemplo, o uso comercial da pele para produção de gelatina.

A gelatina é um produto de baixo custo e é usada em indústrias farmacêuticas na fabricação de cápsula e emulsificador, bem como nas indústrias de alimentos para melhorar características como elasticidade, estabilidade e consistência de produtos, devendo apresentar boas propriedades reológicas, como a viscosidade, que determina o valor comercial da gelatina (Bordignon, 2010; Ferreira et al., 2015).

Além disso, o pescado é uma alternativa de substituição das matérias-primas tradicionais, como os ossos e peles de bovinos e suínos, as quais podem ter problemas sanitários como a Encefalopatia Espongiforme Bovina e a febre aftosa e, apresentam restrições em países com predominância do islamismo, do judaísmo e do hinduísmo. (Choi & Regenstein, 2000; Muyonga et al., 2004; Zang et. al., 2007).

O presente trabalho teve como objetivo a otimização dos parâmetros para a extração de colágeno, obtido a partir de pele de tilápia, analisando-se [NaOH, M], [NaCl, M], temperatura (ºC) e tempo (h), utilizando como variável de resposta a viscosidade e o rendimento da gelatina, por meio de um planejamento fracionário 24-1, com três pontos centrais.

Material e Métodos

A matéria-prima utilizada foram peles de tilápia (Oreochromis niloticus), obtidas através de filetagem automatizada e mantida em refrigeração, sendo fornecidas pelo pesque pague Big-Peixe de Toledo-PR. Estas peles foram separadas em amostras de 110 g cada.

Por meio de um planejamento fracionário 24-1, com três pontos centrais, avaliou-se a influência dos fatores [NaOH, M], [NaCl, M], temperatura (ºC) o tempo de imersão (h) no rendimento (%) e na viscosidade (cSt), como mostrado na tabela 1. Os dados experimentais foram analisados por meio do programa Statistica 7.0 para Windows (Statsoft™, Inc.,Tulsa, USA) com 5% de significância.

Tabela 1: Valores das variáveis do planejamento experimental e seus respectivos níveis codificados.

| Variáveis | -1 | 0 | +1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - [NaOH] (M) | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| - [NaCl] (M) | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
| - Temperatura de extração (ºC) | 40 | 50 | 60 |
| - Tempo de extração (h) | 6 | 9 | 12 |

Para o processo de extração do colágeno das peles de tilápia, inicialmente as amostras de pele foram lavadas em água corrente e imersas em solução de cloreto de sódio por dez minutos e enxaguadas novamente. O procedimento foi realizado em triplicata, sendo que o excesso de água foi removido. Em seguida, submergiu-se cada amostra em solução de hidróxido de sódio por trinta minutos também por três vezes. Depois, as peles foram imersas em solução de ácido acético por uma hora e posteriormente enxaguadas.

Logo após, colocou-as em um banho termostático sobre agitação por um tempo determinado pelo planejamento estabelecido. Filtrou-se a mistura por meio de uma bomba a vácua e polpas de celulose e, o liquido obtido foi seco em estufa com circulação forçada de ar. Por fim, o material foi moído e armazenado, calculando o rendimento do produto final obtido pela equação 01. A metodologia empregada foi descrita por Montero & Gómez-Guillén (2000).

(01)

A viscosidade das amostras foi determinada com o uso de um viscosímetro Cannon-Fenske nº 75, fazendo o uso de uma solução 6,67% de gelatina e considerando a constante do viscosímetro fornecida pelo fabricante como sendo 0,008 cSt/s (Bordignon, 2010).

Resultados e Discussão

Seguindo o procedimento descrito, determinou-se o rendimento e a viscosidade para cada ensaio, exceto para um dos pontos centrais (ensaio 10). Nesse ensaio não havia amostra seca para realizar o experimento da viscosidade, obtendo-se apenas o seu rendimento. Na tabela 2 é exposta a matriz de planejamento juntamente com os rendimentos e as viscosidades obtidos.

Tabela 2 – Matriz de planejamento experimental e resultados obtidos para o rendimento.

| Ensaio |  | [NaOH] (M) |  | [NaCl] (M) | Temperatura (ºC) | Tempo (h) | Rendimento (%) | Viscosidade (cSt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 (0,15) |  | -1 (0,2) |  | -1 (40) | -1 (6) | 22,91 | 3,87024 |
| 2 | +1 (0,35) |  | -1 (0,2) |  | -1 (40) | +1 (12) | 30,91 | 3,73888 |
| 3 | -1 (0,15) |  | +1 (0,8) |  | -1 (40) | +1 (12) | 37,96 | 3,80784 |
| 4 | +1 (0,35) |  | +1 (0,8) |  | -1 (40) | -1 (6) | 24,36 | 3,97464 |
| 5 | -1 (0,15) |  | -1 (0,2) |  | +1 (60) | +1 (12) | 35,27 | 4,25776 |
| 6 | +1 (0,35) |  | -1 (0,2) |  | +1 (60) | -1 (6) | 24,36 | 3,49464 |
| 7 | -1 (0,15) |  | +1 (0,8) |  | +1 (60) | -1 (6) | 25,27 | 3,80392 |
| 8 | +1 (0,35) |  | +1 (0,8) |  | +1 (60) | +1 (12) | 33,00 | 3,79784 |
| 9 | 0 (0,25) |  | 0 (0,5) |  | 0 (50) | 0 (9) | 28,91 | 6,82992 |
| 10 | 0 (0,25) |  | 0 (0,5) |  | 0 (50) | 0 (9) | 31,18 | - |
| 11 | 0 (0,25) |  | 0 (0,5) |  | 0 (50) | 0 (9) | 30,73 | 6,03056 |

Nota-se pela tabela 2 que os maiores rendimento obtidos foram nos ensaios 3, 5 e 8, onde o tempo de extração é maior (12h). O rendimento apresentou uma média de 29,5%. Os rendimentos obtidos mostraram-se maiores do que os obtidos por Rawdkuen et. al. (2013) e Huang et. al. (2016), que obtiveram respectivamente, rendimento entre 19,5% e 23,34%, e entre 7,5 e 12,3%. Na tabela 3 é apresentado o efeito das variáveis analisadas sobre o rendimento.

Tabela 3 – Efeitos estimados para o rendimento em função das variáveis analisadas.

|  | Efeito | Erro Padrão | t(6) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 29,53273 | 0,538397 | 54,85305 | 0,000000 |
| (1) [NaOH, M] | -2,19500 | 1,262653 | -1,73840 | 0,132803 |
| (2) [NaCl] | 1,78500 | 1,262653 | 1,41369 | 0,207178 |
| (3) Temperatura (ºC) | 0,44000 | 1,262653 | 0,34847 | 0,739387 |
| (4) tempo (h) | 10,06000 | 1,262653 | 7,96735 | 0,000208 |

Analisando a tabela 3, percebe-se que apenas o tempo de extração teve influência significativa no rendimento (p<0,05). Quando aumentamos o tempo de extração de 6 para 12h, o rendimento aumenta em média 10%. Deste modo, é possível otimizar o processo trabalhando nos níveis mais altos de tempo de extração. E ainda, considerando que as demais variáveis não tiveram influencia, podem-se utilizar esses fatores em seus níveis mais baixos no intuito de economizar reagente.

Observando a tabela 2, os valores de viscosidade da gelatina de tilápia encontram-se entre 3,4 e 6,9 cSt, resultado semelhante aos obtidos por Alfaro et. al. (2014), que obtiveram viscosidades entre 2,56 e 6,12 cSt. Além disso, as viscosidades obtidas estão dentro da faixa especificada para a comercialização da gelatina de peixe, sendo entre 2 e 7 cSt (Rawdkuen et. al., 2013). O efeito das variáveis avaliadas sobre a viscosidade está mostrado na tabela 4. Verifica-se que nenhuma das variáveis avaliadas teve influência significativa (p>0,05) na viscosidade.

Tabela 4 - Efeitos estimados para o rendimento em função das variáveis analisadas.

|  | Efeito | Erro Padrão | t(5) | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | 4,360624 | 0,474573 | 9,188512 | 0,000256 |
| (1) [NaOH, M] | -0,183440 | 1,061178 | -0,172864 | 0,869538 |
| (2) [NaCl] | 0,005680 | 1,061178 | 0,005353 | 0,995936 |
| (3) Temperatura (ºC) | -0,009360 | 1,061178 | -0,008820 | 0,993304 |
| (4) tempo (h) | 0,114720 | 1,061178 | 0,108106 | 0,918116 |

Conclusões

Entre as variáveis avaliadas apenas o tempo de extração teve influência no rendimento, já para a viscosidade nenhuma das variáveis influenciou significativamente. A condição que forneceu os melhores rendimentos na obtenção da gelatina foi à utilização dos níveis mais altos do tempo de extração (12h). A gelatina apresentou um rendimento médio de 29,5% e uma viscosidade entre 3,4 e 6,9 cSt condizente com a faixa de 2 a 7 cSt exigida para comercialização dessa.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio da Fundação Araucária e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) para a realização desse projeto.

Referências

Alfaro, A. da T.; Fonseca, G. G.; Balbinot, E.; De Souza, N. E.; Prentice, C.(2014) Yield, Viscosity, and Gel Strength of Wami Tilapia(Oreochromis urolepis hornorum) Skin Gelatin:Optimization of the Extraction Process. Food Science Biotechnol 23, 765-773.

Original article

Preparation and functional characterisation of fish skin gelatin

and comparison with commercial gelatin

Saroat Rawdkuen,

1

* Natthawut Thitipramote

2

& Soottawat Benjakul

3

Original article

Preparation and functional characterisation of fish skin gelatin

and comparison with commercial gelatin

Saroat Rawdkuen,

1

* Natthawut Thitipramote

2

& Soottawat Benjakul

3

Bordignon, A. C. (2010), Caracterização da pele e da gelatina extraída de peles congeladas e salgadas de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus). Dissertação Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Zootecnia na área de concentração produção animal. Universidade Estadual de Maringá.

Choi & Regenstein, J.M. (2000) Physicochemical and Sensory Characteristics of Fish Gelatin JOURNAL OF FOOD SCIENCE 65, 194-199.

Ferreira, M. C. M.; Gomes, A. F.; Gozzo, A. M. (2015) Extração e Caracterização de Gelatina a Partir de Subprodutos de Tilápia do Nilo (Sarotherodon niloticus). In anais do 11º Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica, Campinas, São Paulo, Brasil.

Huang, C.; Kuo, J.; Tsai, H. (2016) Isolation and characterization of fish scale collagen from tilapia (Oreochromis sp.) by a novel extrusion–hydro-extraction process. Food Chemistry 190, 997–1006.

Martins, M. E. de O.; Claudino, R. L.; Morais, J. P. S.; Cassales, A. R.; Alexandre, L. C.; Souza, B. W. S. de; Alcântara, L. O. de; Souza, J. R. de; Filho, M. de S. M. de S. (2015) Obtenção de Gelatina a partir de Escama de Tilápia (Oreochromis niloticus): Características Químicas e Físico-químicas. http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/137244/1/BPD15013.pdf. Acesso em 26 de julho de 2016.

Montero, P. & Gómez-guillén, M. C. (2000) Extracting conditions for megrim (Lepidorhombus boscii) skin collagen affect functional properties of the resulting gelatin. Journal of Food Science 65, 434-438.

Muyonga, J. H.; Cole, C. G. B.; Duodu, K. G.(2004) Extraction and physico-chemical characterization of Nile perch (Lates niloticus) skin and bone gelatin. Food Hydrocolloids 18, 581-592.