Influência de colutórios bucais na sorção e solubilidade de resinas compostas

Thaís Mayumi Shimomura (PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Gabriela Modanes Prior, Luis Alberto Formighieri, Veridiana Camillot, Julio Katuhide Ueda (Orientador), e-mail: tmay.shimo@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/Cascavel, PR.

Ciências da Saúde - Odontologia

Palavras-chave: Resina composta, sorção, solubilidade.

Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de colutórios bucais na sorção e na solubilidade de resinas compostas. Trinta espécimes (8 × 2 mm) foram preparadas usando uma resina composta comercial (Z350, 3M-Espe), divididos em 3 grupos (n=10): Grupo 1 – amostras imersas em água destilada; Grupo 2 – amostras imersas em colutório Plax e Grupo 3 – amostras imersas em colutório Listerine. Os espécimes foram pesados em uma balança analítica três vezes de acordo com a especificação ISO 4049. Sorção e solubilidade foram calculadas utilizando estes três pesos e dimensões da amostra. Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística onde o grupo da resina imersa em Listerine mostrou maiores valores de solubilidade. Em relação à sorção, os grupos imersos nos colutórios mostraram os maiores valores. Diante dos dados obtidos pode-se concluir que não é aconselhável utilizar colutórios bucais com álcool e baixo pH.

Introdução

Atualmente, devido às suas características estéticas e melhores propriedades físico-mecânicas, as resinas compostas são amplamente utilizadas em restaurações de dentes anteriores e posteriores. Basicamente, as resinas compostas são constituídas de uma matriz polimérica, partículas de carga e um agente de união silano que liga a matriz à carga. Como a resina composta é um polímero, ela pode sofrer degradação quando utilizada no ambiente bucal , levando a uma diminuição em suas propriedades, tais como dureza, resistência à flexão e módulo de elasticidade.

A degradação da resina composta é um mecanismo complexo que envolve absorção de água com outros fenômenos relacionados, como a ciclagem térmica e mecânica, a propagação de trincas, e depende da composição da matriz polimérica e características das partículas de carga . Estudos publicados mostram que resinas nanoparticuladas apresentam propriedades fisico-mecânicas semelhantes às do tipo híbrido. No entanto, a grande área de superfície em relação ao volume derivado das partículas de nanosílica presentes nas resinas nanopartículas pode aumentar a absorção de fluído, levando à degradação da interface carga-matriz polimérica, afetando assim algumas de suas propriedades mecânicas.

Colutórios bucais são amplamente usados para prevenir e controlar a doença cárie e periodontal, mesmo sem prescrição odontológica. Estudos prévios relatam que alguns indivíduos usam os colutórios bucais com uma frequencia superior a 6 vezes por dia . A formulação dos colutórios disponível comercialmente contém várias substâncias como água, agentes antimicrobianos, sais, conservantes e, em alguns casos, álcool. A variação na concentração dessas substâncias afetará o pH dessas soluções.

Estudos prévios mostraram que colutórios bucais com baixo pH e um alto conteúdo de álcool podem afetar algumas propriedades físico-mecânicas das resinas compostas.

Embora alguns estudos publicados tenham investigado o fenômeno da sorção e solubilidade nas resinas compostas, pouca informação está disponível sobre a influência dos colutórios bucais sobre estes materiais. Portanto, o presente estudo investigou o efeito de dois colutórios bucais comercialmente disponíveis - um com álcool e o outro sem álcool - sobre a sorção e solubilidade de resinas compostas nanoparticuladas.

Material e Métodos

Para a realização deste trabalho foram confeccionados trinta discos de resina composta (Z350, cor A2B, 3M ESPE) com uma estrutura metálica, de 8 mm de diâmetro e 1 mm de espessura, preparados de acordo com a ISO 4049. Os espécimes foram divididos em 3 grupos (n=10) de acordo com a solução de imersão: Grupo 1 – amostras imersas em água destilada; Grupo 2 – amostras imersas em colutório Plax (sem álcool) e Grupo 3 – amostras imersas em colutório Listerine (com álccol).

Os espécimes do grupo 1 ficaram imersos em água destilada durante todo o período de estudo (30 dias). Os corpos de prova dos grupos 2 e 3 ficaram imersos nos colutórios por 10min/ 3 vezes ao dia, durante trinta dias, enxaguados abundantemente em água corrente e armazenados em água destilada. A troca da água destilada de todos os grupos foi realizada semanalmente e a temperatura de armazenagem foi de 37°C. Após este armazenamento por 30 dias, foram removidos, lavados com água e retirado o excesso de umidade.

A forma de se medir a sorção e a solubilidade foi executada seguindo as orientações da ISO 4049.

Após a obtenção dos resultados, os dados foram analisados estaticamente por ANOVA, a um nível de significância de 5%, com o objetivo de testar o efeito dos grupos.

Resultados e Discussão

As médias e desvios padrão dos valores de sorção e solubilidade podem ser vistos, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Média dos valores e desvio padrão da sorção de água

| Grupo | Wsp (μg/mm3) (média ± SD) |
| --- | --- |
| 1- Água destilada | -4.28 ± 2.04a |
| 2- Colutório sem álcool (Plax Classic) | 16.48 ± 4.81b |
| 3- Colutório com álcool (Listerine) | 14.56 ± 4.65b |
| Letras minúsculas diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0.05) |  |

Tabela 2: Média dos valores e desvio padrão da solubilidade em água

| Grupo | Wsl (μg/mm3) (média ± SD) |
| --- | --- |
| 1- Água destilada | -8.00 ± 2.12a |
| 2- Colutório sem álcool (Plax Classic) | -3.19 ± 2.25b |
| 3- Colutório com álcool (Listerine) | 5.04 ± 5.22c |
| Letras minúsculas diferentes significam diferenças estatisticamente significantes (p<0.05) |  |

As resinas compostas são passíveis de sofrerem degradação por solventes, principalmente em meios ácidos e que contenham álcool . Nicholson et al. (2003) concluíram que a interação dos materiais resinosos com o meio aquoso (neutro ou ácido) é muito complexa e inclui absorção de água, dissolução de substâncias solúveis e neutralização.

No presente trabalho a sorção foi maior quando o material interagiu com os colutórios bucais. Um aspecto importante que pode ter influenciado nos resultados é o baixo pH apresentado por Listerine (pH 4,2) e pelo Plax Classic (pH 5,0) em comparação à água destilada (pH 7,0). Basicamente o baixo pH destes colutórios bucais pode ter agido nas matrizes poliméricas das resinas nanoparticuladas através da catálise dos grupos ésteres do monômero dimetacrilato presentes em suas composições (Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA e TEGDMA). A hidrólise destes grupos éster pode ter formado moléculas de álcool e ácido carboxílico, acelerando a degradação da resina composta devido a uma redução do pH dentro de suas matrizes . Por outro lado, o baixo pH pode ter causado a degradação na superfície da carga inorgânica, acelerando sua desunião ou, pelo menos, aumentando a liberação de íons de suas superfícies

A solubilidade da resina composta pode ser interpretada como a liberação de monômeros e oligômeros residuais, bem como a perda de partículas de carga e íons de suas superfícies . No presente estudo, a maior solubilidade foi apresentada no grupo das resinas compostas expostas ao Listerine (teor alcoólico de 26,9%/ pH 4,2). De fato, alguns estudos prévios mostram que as resinas compostas são propensas a liberação de monômeros e apresentam alta solubilidade em etanol/ água do que em água ou saliva . Como bom solvente de dimetacrilatos, o álcool pode ter impregnado as matrizes poliméricas das resinas compostas, aumentando assim a quantidade de monômeros e oligômeros não reagidos que difundiram para fora do material .

Com base na literatura e os resultados apresentados no estudo atual, parece prudente defender o uso de colutórios bucais sem álcool.

Conclusões

Dentro das limitações do presente estudo, concluiu-se que a utilização de colutórios bucais contendo álcool e pH baixo pode aumentar a sorção e solubilidade de resinas compostas.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio da UNIOESTE e Fundação Araucária por possibilitar o estudo experimental e disponibilizar o programa de iniciação científica.

Referências

Almeida, G. S., Poskus, L. T., Guimaraes, J. G. & Da Silva, E. M. (2010). The effect of mouthrinses on salivary sorption, solubility and surface degradation of a nanofilled and a hybrid resin composite. Oper Dent. 35, 105-111.

Beun, S., Glorieux, T., Devaux, J., Vreven, J. & Leloup, G. (2007). Characterization of nanofilled compared to universal and microfilled composites. Dent Mater. 23, 51-59.

Bhatti, S. A., Walsh, T. F. & Douglas, C. W. (1994). Ethanol and pH levels of proprietary mouthrinses. Community Dent Health. 11, 71-74.

Cavalcanti, A. N., Mitsui, F. H., Ambrosano, G. M., Mathias, P. & Marchi, G. M. (2005). Effect of different mouthrinses on Knoop hardness of a restorative composite. Am J Dent. 18, 338-340.

Ferracane, J. L. (2006). Hygroscopic and hydrolytic effects in dental polymer networks. Dent Mater. 22, 211-222.

Goncalves, L., Filho, J. D., Guimaraes, J. G., Poskus, L. T. & Silva, E. M. (2008). Solubility, salivary sorption and degree of conversion of dimethacrylate-based polymeric matrixes. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 85, 320-325.

Mallmann, A., De Souza Barros, G., Cavalcanti, A. N., Marchi, G. M., Jacques, L. B. & Mathias, P. (2009). Influência de colutórios bucais na dureza de resinas compostas. Revista da Faculdade de Odontologia. 14, 32-36.

Moran, J. M. (1997). Chemical plaque control--prevention for the masses. Periodontol 2000. 15, 109-117.

Rodrigues Junior, S. A., Zanchi, C. H., Carvalho, R. V. & Demarco, F. F. (2007). Flexural strength and modulus of elasticity of different types of resin-based composites. Braz Oral Res. 21, 16-21.

Sideridou, I., Tserki, V. & Papanastasiou, G. (2003). Study of water sorption, solubility and modulus of elasticity of light-cured dimethacrylate-based dental resins. Biomaterials. 24, 655-665.

Sideridou, I. D., Karabela, M. M. & Vouvoudi, E. (2008). Dynamic thermomechanical properties and sorption characteristics of two commercial light cured dental resin composites. Dent Mater. 24, 737-743.

Weiner, R., Millstein, P., Hoang, E. & Marshall, D. (1997). The effect of alcoholic and nonalcoholic mouthwashes on heat-treated composite resin. Oper Dent. 22, 249-253.15.

Zhang, Y. & Xu, J. (2008). Effect of immersion in various media on the sorption, solubility, elution of unreacted monomers, and flexural properties of two model dental composite compositions. J Mater Sci Mater Med. 19, 2477-2483.