Influência de iniciadores no foto-envelhecimento de cimentos resinosos experimentais

Yara Grubert Pedrão(PIBIC/Fundação Araucária/Unioeste), Fabiana Scarparo Naufel(Orientadora), e-mail: biberes@terra.com.br

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/Cascavel, PR.

Ciências da Saúde - Odontologia

Palavras-chave: Foto-iniciador, Foto-envelhecimento, cimentos resinosos

Resumo

O uso de restaurações cerâmicas indiretas vêm aumentando devido à sua superioridade estética, comparada com resina compostas, e da estabilidade da cerâmica a longo prazo. A canforoquinona (CQ) é o fotoiniciador mais utilizado para resinas compostas fotopolimerizáveis, que mesmo em pequenas quantidades pode comprometer o resultado estético final de restaurações causando um amarelamento indesejado. Esse trabalho objetivou testar o fotoiniciador Phenilpropanodiona (PPD), que tem potencial para reduzir problemas de amarelamento dos compósitos resinosos odontológicos. Foram feitos 32 blocos teste de cor divididos em 4 grupos, sendo estes divididos em: 8 Cimento RelyX Veener; 8 Cimento Experimental CQ+PPD; 8 Cimento Experimental PPD; 8 Cimento Experimental CQ. A leitura de cor inicial foi feita em todas as amostras com espectrofotômetro (CM 700d, Konica Minolta). Depois de lida a cor inicial, as amostras foram acondicionadas em porta amostras da máquina de foto-envelhecimento, após foram hidratadas em 100% de umidade relativa à 37° por 24 horas, então foi feito a leitura final da cor. A ANOVA não evidenciou diferenças estatisticamente significantes (p>0,05) no E, L, a e b dos 4 cimentos estudados após o foto-envelhecimento por UV-b. Conclui-se que o PPD não se mostrou uma opção para substituição da CQ em compósitos resinosos, visto que não exibiu superioridade na estabilidade de cor, comparado aos outros cimentos testados.

Introdução

Canforoquinona (CQ) é o fotoiniciador mais utilizado para resinas compostas fotopolimerizáveis, porém a CQ apresenta algumas desvantagens, como o fato de ser um composto sólido que contém em sua estrutura molecular um grupamento cromático amarelo, que mesmo em pequenas quantidades pode comprometer o resultado estético final de restaurações causando um amarelamento indesejado (SCHNEIDER et al., 2008).

O PPD é um fotoiniciador com potencial para reduzir problemas de amarelamento dos compósitos resinosos odontológicos. O PPD poderia atuar sozinho como fotoiniciador ou em associação com a CQ, caracterizando uma ação sinérgica e simultânea para formação de radicais livres, que poderiam favorecer o desempenho dos materiais à base de resina (PARK et al., 1999) já que o PPD apresenta pico máximo de absorção na região ultravioleta (UV - 390 nm) (SCHENEIDER et al., 2009).

Com base nessas considerações, é oportuno avaliar a influência do PPD como fotoiniciador sobre a estabilidade de cor de cimentos resinosos fotopolimerizáveis, na cimentação de laminados cerâmicos à dentina bovina; sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito do fotoiniciador Phenilpropanodiona (PPD), isoladamente ou em associação com a CQ, sobre a estabilidade de cor de cimentos resinosos fotoativados.  A hipótese nula testada neste estudo foi: o fotoiniciador PPD não interfere na alteração de cor de cimentos resinosos, após o foto envelhecimento provocado por exposição prolongada a luz UV.

Material e Métodos

Foi desenhado um estudo experimental inteiramente casualizado com 32 discos de dentina (7x7x2) com cores anteriormente padronizadas (OLIVEIRA et al., 2014b) divididos aleatoriamente em 4 grupos, sendo estes: Cimento RelyX Veener, Cimento Experimental 0,4%CQ+0,1%PPD, Cimento Experimental 0,8%PPD e Cimento Experimental 0,5%CQ. Discos de cerâmica com vidro cerâmico reforçado por Leucita (IPS E.max Esthetic (Ivoclar/Vivadent, Liechtenstein) na cor ETC1 (7x7x1,4) foram cimentados, os espécimes foram armazenados em 100% de umidade relativa em estufa a 37° C, por 24 horas.

Foi feita a leitura de cor inicial em todas as amostras, com espectrofotômetro (CM 700d, Konica Minolta) previamente calibrado e com iluminação controlada com uma caixa de luz D65. Após, as amostras foram acondicionadas em porta amostras da máquina de foto-envelhecimento à 10 cm de distância das lâmpadas (OLIVEIRA et al., 2015a) para iniciar o processo de irradiação ultravioleta UV-b (EQ-UV-B 313, Equilam, Diadema, São Paulo, SP, Brazil), por 120 horas consecutivas à 37°, que equivale aproximadamente ao foto-envelhecimento de um ano em boca sofrendo exposições a luz UV-b diárias a 37°C (OLIVEIRA et al., 2015b). Então foram hidratadas em 100% de umidade relativa à 37° C por 24 horas, então foi feita a leitura final da cor. Os dados foram tabulados e permitirão calcular a variação da cor (E) e de suas coordenadas (a, b e L) e posterior análise estatística.

Resultados e Discussão

Após verificar a normalidade e homogeneidade dos dados, foi realizado o teste ANOVA (α=5%). Sendo detectadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, foi realizado o teste complementar de Tukey (α=5%). A Tabela 1 apresenta as médias e desvio padrão (DP) do E dos 4 cimentos estudados após o foto-envelhecimento por UV-b. A ANOVA não evidenciou diferenças estatisticamente significantes (p>0,05) entre os grupos estudados.

Tabela 1 – Valores de E dos cimentos estudados

| Cimentos |  | Média (DP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relyx venner |  | 1,81 (0,63)a |  |  |
| CQ |  | 1,33 (0,27)a |  |  |
| CQ+PPD PPD |  | 1,39 (0,17)a 1,81(1,09)a |  |  |

Letras minusculas iguais na mesma coluna indica que não há diferença estatisticamente significante

A tabela 2 apresenta as médias e desvio padrão (DP) do L, a e b dos 4 cimentos estudados após o foto-envelhecimento por UV-b. A ANOVA não evidenciou diferenças estatisticamente significantes (p>0,05) entre os grupos estudados.

Tabela 02 – Valores de L, a e b dos cimentos estudados

| Cimentos | Média (DP) L | Média (DP) a | Média (DP) b |
| --- | --- | --- | --- |
| RelyX Venner | 60,33 (2,11)a | 0,06 (0,23)a | -0,98 (1,65)a |
| CQ | 60,90 (2,38)a | 0,04 (0,29)a | -0,38 (0,54)a |
| CQ+PPD | 60,62 (2,66)a | 0,06 (0,31)a | 0,33 (2,27)a |
| PPD | 61,89 (1,58)a | 0,10 (0,20)a | -0,40 (0,84)a |

Letras minusculas iguais na mesma coluna  indicam que não há diferença estatisticamente significante

Considerando que o tradicional sistema CQ/amina apresenta algumas desvantagens, são importantes os estudos sobre sistemas fotoiniciadores alternativos para compósitos odontológicos. Em 1998, Chae & Sun propuseram o PPD como um novo fotoiniciador sensível à luz visível, para uso em resinas compostas odontológicas, com a proposta de ser mais eficiente do que a CQ.  Em 1999, Park et al. afirmaram que o PPD é um fotoiniciador eficiente e comparável a CQ, e observou ação sinérgica entre PPD e CQ. Portanto, este estudo avalia a estabilidade de cor de cimentos formulados come CQ, PPD, e sua associção (todos contendo amina), comparando a um cimento comercial Veneer, ou seja, sem CQ; sempre após a luz atravessar discos de cerâmica.

A hipótese nula testada, de que o PPD não interfere na estabilidade de cor dos cimentos resinosos, não foi rejeitada, pois os resultados mostraram que não houve diferença na variação de cor dos 4 cimentos estudados nem tampouco para L, a e b; sendo assim, o uso do PPD para evitar amarelamento de compósitos não pôde ser verificado.

Neste estudo, alem de calcular o E, foram calculados os  das odenadas *L, *a e *b; e não houve diferença entre os cimentos estudados para qualquer destas análises. Schneider, et al., 2008, estudaram a influência de diferentes concentrações de iniciador/co-iniciador (EDMAB) sobre a estabilidade de cor de compóstitos experimentais formulados com CQ, PPD e a associação CQ+PPD; e concluiu que o amarelamento correlacionou-se às maiores concentrações, observando que a substituição da CQ pelo PPD não diminui os efeitos do amarelamento.

Schneider, et al., 2008, estudaram o amarelamento de compositos contendo PPD em concentrações semelhantes a este estudo, e concluiram que o composito a base de PPD amarelou significaticamente mais que o com CQ, mas, como tratava-se de compósitos restauradores, a leitura da cor era feita diretamente na superfície do compósito. Portanto, a presença da cerâmica neste estudo é uma possível justificativa para não serem detectadas diferenças na variação de cor dos cimentos contendo diferentes fotoiniciadores associados à amina.

Conclusões

Apesar das limitações dos testes in vitro, podemos concluir que o PPD não se mostrou uma opção para substituição da CQ em compósitos resinosos, visto que não exibiu superioridade na estabilidade de cor, comparado aos outros cimentos testados.

Agradecimentos

Ao CNPq e à Fundação Araucária que proporcionaram subsídios para o desenvolvimento desta pesquisa.

Referências

SCHNEIDER, L. F. J.; PFEIFER, C. S. C.; CONSANI, S. PRAHL, S. A.; FERRACANE, J. L. Influence of photoinitiator type on the rate of polymerization, degree of conversion, hardness and yellowing of dental resin composites. Dental Materials, v. 24, n.9, p. 1169-1177, set. 2008.

SCHNEIDER, L. F. J.; CAVALCANTE, L. M.; CONSANI, S.; FERRACANE. J. L. Effect of co-initiator ratio on the polymer properties of experimental composites formulated with camphorquinone and phenyl-propanedione. Dental Materials, v. 25, p. 369-375. 2009.

PARK, Y. J.; CHAE, K. H.; RAWLS H. R. Development of a new photoinitiation system for dental light-cured composites resin. Dental Materials, v. 15, p. 120-

127. 1999.

OLIVEIRA, D. C. R. S.; ROCHA, M. G.; GATTI, A.; CORRER, A. B.; FERRACANE, J. L.; SINHORETI, M. A. C. Effect of different photoinitiators and reducing agents on cure efficiency and color stability of resin-based composites using different LED wavelengths. Journal of Dentistry. DOI 10.1016/j.jdent. 2015 a.

OLIVEIRA, D. C. R. S.; AYRES, A. P. A.; ROCHA, M. G.; GIANNINI, M.; RONTANI, R. M. P.; FERRACANE, J. L.; SINHORETI, M. A. C. Effect of diferrent In Vitro aging methods on color stability of a dental resin-based composite usind CIELAB and CIEDE2000 color-difference formulas. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. DOI 10.1111/jerd.12155. 2015 b.

CHAE, K. H.; SUM, G. J. Phenylpropanedione: A new visible light photosensitizer for dental composite resin with higher efficiency than Canphorqinone. Bulletin Of The Korean Chemical Society. v. 19, p. 152-154. 1998