Utilização de óleo essencial de capim-limão para a obtenção de nanopartículas de prata

Claudio Vinicius da Silva Zampieri (PIBIC-AF/Fundação Araucária/Unioeste), Mauricio Ferreira da Rosa(Orientador), e-mail: cvsz762@gmail.com.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo, PR.

Ciências Exatas e da Terra - Química

Palavras-chave: Óleo essencial, nanotecnologia, atividade biológica.

Resumo

Óleos essenciais de plantas aromáticas, condimentares e medicinais podem ser empregados como agentes redutores para a formação de nanopartículas de prata, que possuem característica bactericida. O método empregado é vantajoso do ponto de vista ambiental, uma vez que os agentes redutores do processo possuem origem natural, não tornando necessário o uso de reagentes de origem sintética, potencialmente prejudiciais ao meio ambiente.

Introdução

O Cymbopogon citratus, mais conhecido no Brasil como capim-limão, capim-cidró, capim-cheiroso, capim-cidreira ou erva-cidreira, pertence à família das Gramíneas, subfamília Panicoideae, sendo originário da Índia. A planta possui caráter aromático, sendo cultivada para produção comercial de óleo essencial, conhecido no mercado internacional como óleo de Lemongrass. Seu óleo essencial é amplamente empregado na medicina popular, principalmente na forma de chá. (Guimarães et al.,2008; Pinto et al.,2014).

Os óleos essenciais são compostos principalmente de mono e sesquiterpenos e de fenilpropanoides, metabólitos que garantem ao óleo características organolépticas apreciáveis. Os mesmos são empregados na forma de aromatizantes, cosméticos, alimentos e farmacêuticos, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de óleos essenciais, ao lado da Índia, China e Indonésia (Bizzo et al. 2009).

Outra característica importante dos óleos essenciais é a sua atividade antioxidante, causada pela presença de compostos redutores em sua composição.

É possível encontrar na literatura diversos trabalhos envolvendo o uso de prata na forma de nanopartículas, principalmente envolvendo a sua atividade antimicrobiana. Geralmente o processo para a formação de nanopartículas envolve uma reação entre o nitrato de prata com boridreto de sódio, que age como agente redutor na reação.

Recentemente diversos autores estão publicando na literatura um grande número de trabalhos envolvendo a formação de nanopartículas de metais, utilizando como agentes redutores, óleos essenciais de diversas plantas, além da atividade antimicrobiana e catalítica das partículas formadas (Vilas et al.,2014; Vilas et al.,2016).

Do ponto de vista ambiental, este tipo de síntese é mais amigável ao meio ambiente, uma vez que os agentes redutores têm origem natural e renovável, não causando assim o mesmo impacto ambiental que um processo de síntese que necessita de agentes redutores sintéticos.

Material e Métodos

As extrações do óleo essencial de capim-limão foram feitas utilizando a técnica de arraste a vapor com condensador de Clevenger. As folhas de capim-limão foram trituradas e adicionadas ao balão de fundo chato, adicionou-se ao balão água destilada até a submersão completa das folhas pela água. O balão contendo a mistura foi aquecido com o auxílio de uma manta térmica, e acoplou-se em sua abertura o aparato de Clevenger para a condensação do vapor. A mistura foi mantida em ebulição constante por cerca de três horas.

Nas primeiras três extrações escoou-se completamente o conteúdo condensado no Clevenger para um béquer, e transferiu-se a mistura para um funil de extração, para a separação da fase aquosa da fase orgânica, utilizando como solvente orgânico 5ml de diclorometano, após a agitação, a fase orgânica foi escoada para um béquer, onde a mesma foi seca com sulfato de sódio anidro e separada por decantação do agente secante.

Nas duas últimas extrações o óleo essencial foi separado da água no aparato de Clevenger e escoado para um béquer, onde o mesmo foi seco com sulfato de sódio anidro e separado por decantação do agente secante. Quando observado a adesão do óleo essencial no sulfato de sódio, utilizou-se pequenas quantidades de diclorometano para a separação do óleo aderido no sólido.

O diclorometano utilizado nas extrações foi evaporado a temperatura ambiente, após a evaporação do solvente, os frascos contendo o óleo essencial tiveram a sua massa aferida afim de calcular o rendimento das extrações. Após o processo, os frascos contendo óleo essencial foram armazenados em ambiente refrigerado.

Resultados e Discussão

A tabela abaixo apresenta a massa das folhas de capim-limão utilizado em cada extração, a massa de óleo essencial obtido e o rendimento de cada extração, com o objetivo de comparar os diferentes métodos utilizados para a extração do óleo.

Tabela 1 – Massa das folhas utilizadas em cada extração, massa de óleo essencial obtido e rendimento da extração

| Extração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Massa das folhas (g) | 209,2484 | 167,4772 | 165,9571 | 220,8669 | 95,2299 |
| Massa de óleo(g) | 0,6492 | 0,1512 | 0,3195 | 0,7128 | 0,3195 |
| Rendimento (%) | 0,31 | 0,09 | 0,19 | 0,32 | 0,33 |

É possível observar na tabela que o rendimento médio das extrações, excluindo-se deste cálculo a segunda, foi de 0,29 ± 0,07 %. A literatura relata o rendimento médio de 0,80% de óleo para o processo de arraste à vapor com o aparato de Clevenger (Matasyoh et al.,2011). Conclui-se, portanto, que o processo de extração não pode ser considerado satisfatório. No entanto, na literatura, o diclorometano é extensivamente empregado em processos de separação de óleo essencial envolvendo a extração descontínua com solventes orgânicos, logo, as prováveis causas para o baixo rendimento das extrações podem estar relacionadas a erros de manipulação na separação entre a fase aquosa e a fase orgânica.

Observando os rendimentos das extrações que não envolveram a separação do óleo no funil de extração (extrações 4 e 5) não apresentam grande diferença entre si, indicando que a principal fonte de erros no processo foi a má manipulação do processo de separação por solvente orgânico.

As próximas etapas do projeto envolvem a síntese de nanopartículas de prata usando o óleo essencial extraído, a caracterização das partículas por espectrofotometria de UV-Vis e medida de sua atividade biológica.

Conclusões

Observou-se que a separação por solvente da mistura água-óleo, usando o diclorometano como solvente orgânico não foi satisfatória devido a erros de manipulação no processo de separação das fases no funil de extração, apresentando resultados muito baixos, quando comparados com a literatura.

Agradecimentos

A Fundação Araucária e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Referências

Bizzo, H.R., Hovell, A.M.C., Rezende, C.M. (2009). Óleos essenciais no Brasil: aspectos gerais, desenvolvimento e perspectivas. Química Nova 32, 588-594.

Guimarães,L.G. de L., Cardoso, M. das G., Zacaroni, L.M., De Lima, R.K., Pimentel, F.A., De Morais, A.R. (2008). Influência da luz e da temperatura sobre a oxidação do óleo essencial de capim-limão (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf). Química Nova 31, 1476-1480.

Matasyoh, J.C., Wagara, I.N., Nakavuma, J.L., Kiburai, A.M. (2011). Chemical composition of Cymbopogon citrates essential oil and its effect on mycotoxigenic Aspergillus species. African Journal of Food Science 5, 138-142.

Pinto D.A., Mantovani E.C., Melo E. De C., Sediyama G.C., Vieira G.H.S. (2014). Produtividade e qualidade do óleo essencial de capim-limão, Cymbopogon citratus, DC., submetido a diferentes lâminas de irrigação. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 16, 54-61.

Vilas, V., Philip, D., Mathew, J. (2014). Catalytically and biologically active silver nanoparticles synthesized using essential oil. Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 132, 743-750.

Vilas, V., Philip, D., Mathew, J. (2016). Essential oil mediated synthesis of silver nanocrystals for environmental, anti-microbial and antioxidant applications. Materials Science and Engineering C 61, 429-436.